Термодинамические свойства майенита в аморфном состоянии

Жомин Г.М., Архипин А.С.

Студент, 1 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: georgy.zhomin@mail.ru

Стекло – аморфное состояние вещества, отличающееся рядом физико-химических свойств, несвойственных кристаллическим фазам. Благодаря этому стёкла находят широкое применение в различных сферах: при изготовлении посуды, оптических устройств, в архитектуре. Хорошо изучены стёкла, полученные из диоксида кремния или оксида бора. Поэтому особое внимание привлекают системы на основе других оксидов. Известно, что система CaO–Al2O3 обладает рядом уникальных свойств. Одно из них – способность к стеклообразованию в широком диапазоне соотношений компонентов: от 25 до 82 мольных процентов Al2O3. В данный диапазон стеклообразования в системе CaO–Al2O3 попадает фаза Ca12Al14O33 (майенит). В кристаллической форме она состоит из каркаса Ca24Al28O644+, внутри которого располагаются «свободные» анионы O2–, поэтому данное соединение обладает полезными функциональными свойствами: ионной проводимостью и способностью к абсорбции.

В отличие от своих кристаллических аналогов, стёкла в бинарной системе CaO–Al2O3 изучены недостаточно. Для них подробно охарактеризовано строение, но данные о термодинамических свойствах имеются только для стекла состава Ca3Al2O6: для него измерена низкотемпературная теплоёмкость. Таким образом, целью настоящей работы стало исследование термодинамических свойств стекла на основе майенита.

Для стекла C12Al14O33 стандартную энтальпию образования нельзя измерить напрямую, в настоящей работе ее рассчитывали, используя термодинамический цикл. Одним из вариантов получения экспериментальных данных является высокотемпературная калориметрия растворения. Она позволяет измерить теплоту растворения образца в расплаве. Небольшие кусочки C12Al14O33 массой около 10 мг сбрасывали в платиновый тигель с расплавом PbO∙2B2O3. Полученное значение энтальпии растворения: ΔdsH(C12Al14O33) = 454.1 ± 21 кДж/моль. С использованием литературных данных об энтальпиях растворения CaO и Al2O3, нами была рассчитана энтальпия образования стекла из оксидов ΔfHox°(C12Al14O33) = 301.78 ± 50 кДж/моль.

Методом адиабатической калориметрии измерена теплоёмкость стекла в диапазоне температур от 5 до 350 К. Зависимость Сp(T) была аппроксимирована суммой функций Планка – Эйнштейна.

Для адекватного описания экспериментальных данных оказалось достаточно пяти пар параметров (N = 5). Исходя из полученных коэффициентов были рассчитаны приращение энтальпии H°(T)–H°(0), энтропия S°(T) и изменение энергии Гиббса G°(T)–H°(0) для данного диапазона температур.

Таким образом, в данной работе образец стекла состава C12Al14O33 был исследован с помощью высокотемпературной калориметрии растворения и адиабатической калориметрии; получены энтальпия растворения образца в расплаве бората свинца при 1073 K и зависимость низкотемпературной теплоёмкости от температуры (5–350 K). Из этих данных рассчитаны стандартная энтальпия образования стекла из оксидов при 298.15 К и термодинамические функции аморфной фазы в диапазоне температур от 5 до 350 К.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, грант № 075-15-2021-1353.