Термодинамическое исследование образца 
металлорганического кластерного соединения MIL-53(Al)

Бахтин А.Т.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: allexx.03@mail.ru

Металлоорганические кластерные соединения являются координационными соединениями металлов, содержащими органические лиганды. Они представляют собой кристаллические соединения и имеют большой объём элементарной ячейки, что обуславливает их пористую структуру и большую удельную площадь поверхности [1]. Имея хорошие адсорбционные свойства, они нашли применение в качестве катализаторов [2,3], сорбирующего хранилища водорода [4] и селективных газовых адсорбентов [5]. Кластеры MIL-53(Al) привлекли внимание благодаря наличию нескольких метастабильных фаз, переход между которыми может происходить при достижении температурной точки; этим фазам соответствуют различные объёмы элементарной ячейки и пористость, что может позволить использовать их в нескольких режимах, а также для создания чувствительных термодатчиков [6]. Кроме всего прочего эти соединения, как правило, термически устойчивы до ∼ 300 ºС.

Цель данной работы состояла в оценке значения стандартной энтальпии образования исследуемого образца металлоорганического каркаса типа MIL-53(Al) методом кислородной бомбовой калориметрии сгорания.

Были проведены калибровка калориметра с использованием стандартного вещества — бензойной кислоты и найдено тепловое значение калориметра, а также выполнена проверка правильности результата калибровки с использованием полученного теплового значения при сжигании бензойной кислоты.

Была проведена серия «примерочных» измерений для оценки оптимальной массы сжигаемой навески образца, после чего, основываясь на полученных данных, был проведён эксперимент и измерена с учётом необходимых поправок удельная теплота его сгорания, пересчитанная на стандартную мольную энтальпию образования. Относительная погрешность определённой величины не превышает 0.5 % для 95 % доверительной вероятности, что для многих целей является приемлемым уровнем точности.

Литература

- Batten S. R., et al. // Pure Appl. Chem., 2013, V. 85, I. 8, p. 1715–1724.

- Llabrés i Xamena F. X., et al. // J. Catal., 2007, V. 250, p. 294–298.

- Horike S., et al. // J. Am. Chem. Soc., 2008, V. 130, p. 5854–5855.

- Murray L. J., Dincǎ M., Long J. R. // Chem. Soc. Rev., 2009, V. 38, p. 1294–1314.

- Lee J., et al. // Angew. Chem. Int. Ed., 2018, V. 57, p. 7869–7873.

- Chen L., et al. // J. Am. Chem. Soc., 2013, V. 135, p. 15763–15773.