Однореакторный радиационно-индуцированный синтез металлополимерных нанокомпозитов в водных растворах 1-винил-1,2,4-триазола, содержащих ионы серебра

А.А. Жариков1, Р.А. Виноградов1, Е.А. Зезина1, А.И. Емельянов3, Г.Ф. Прозорова3, А.С. Поздняков3, С.С. Абрамчук1, А.А. Зезин1,2

1Московский государственный университет им. Ломоносова,

Химический факультет, Москва

2Институт синтетических полимерных материалов Российской Академии наук, Москва

3Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского СО РАН, Иркутск

Е-mail: garikov-aleksey@mail.ru

Уникальные свойства наночастиц металлов, стабилизированных макромолекулами полимеров, обуславливают неугасающий интерес к разработке и совершенствованию методов их синтеза. Одним из главных подходов к получению металлополимерных нанокомпозитов является восстановление ионов металлов в растворах в присутствии подходящей полимерной матрицы. Однако в последние десятилетия стали интенсивно развиться методы, в которых синтез наночастиц и формирование полимерной матрицы происходят в одном реакторе. Чрезвычайно плодотворным в этом отношении оказался радиационно-химический подход, позволяющий одновременно проводить радиационно-индуцированную полимеризацию мономера и восстановление ионов металлов [1]. Следует также отметить, что варьирование параметров облучения, например, поглощенной дозы, а также состава реакционной смеси открывает возможности для синтеза разнообразных металлополимерных композитов – от коллоидных растворов до полимерных гелей.

В данной работе сообщается о радиационно-индуцированном синтезе наночастиц серебра, стабилизированных макромолекулами поли-1-винил-1,2,4-триазола (ПВТ), в водных растворах 1-винил-1,2,4-триазола (ВТ) (мономера), содержащих ионы Ag+. С помощью УФ-видимой спектроскопии были исследованы кинетические особенности процессов полимеризации и формирования наночастиц серебра. Данные просвечивающей электронной микроскопии показывают образование относительно небольших наночастиц (2-3 нм) с узким распределением по размерам, что свидетельствует об эффективной стабилизации поверхности металла триазольными группами. По данным гель-проникающей хроматографии было установлено, что с увеличением концентрации мономера в исходном растворе наблюдается рост молекулярной массы ПВТ. Однако добавление этанола (10% по объему) приводит к некоторому снижению молекулярной массы полимерного продукта, что связано с подавлением процессов сшивания  макромолекул. Полученные результаты показывают, что облучение 1% водно-спиртовых растворов ВТ приводит к формированию растворимых систем, тогда как растворы с концентрацией мономера 10 % перспективны для синтеза полимерных гелей, наполненных наночастицами серебра [2].

Литература:

[1] Ashfaq, A.; Clochard, M.-C.; Coqueret, X.; Dispenza, C.; Driscoll, M.S.; Ula´nski, P.; Al-Sheikhly, M. Polymers. 2020, 12, 2877-2944.

[2] Zezin, A.A.; Zharikov, A.A.; Emel’yanov, A.I.; Pozdnyakov, A.S.; Prozorova, G.F.; Abramchuk, S.S.; Zezina, E.A. Polymers. 2021, 13, 4235-4248.

Работа выполнена при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ (проект 075-15-2020-794).