Путь реакции электровосстановления кислорода на модифицированных УНТ в щелочном электролите

Вернигор И.Е., Богдановская В.А., Радина М.В., Андреев В.Н.

Аспирант, 2 год обучения

1 Лаборатория электрокатализа ИФХЭ РАН,

119071, Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4

E-mail: msnoviinna@gmail.com

Реакция восстановления кислорода (РВК) является одной из наиболее важных в практическом отношении реакций, благодаря чему, изучению ее механизма уделяется большое внимание. Определяющую роль в механизме и пути реакции играет состав поверхности электрода и его взаимодействие с раствором электролита. По имеющимся литературным данными [1,2], углеродные нанотрубки (УНТ), подвергнутые модификации различными атомами проявляют наиболее высокую активность в РВК в щелочных электролитах.

В настоящей работе, методом вращающегося дискового электрода с кольцом (ВДЭК) установлен путь РВК по мере изменения степени модифицирования поверхности УНТ атомами O, N, и FeCo, Pt. Показано, что доля реакции селективного восстановления кислорода до воды (n = 4) увеличивается в ряду: УНТHNO3 <УНТHNO3-N <FeCo/УНТHNO3 <Pt/УНТHNO3, то есть возрастает число переносимых электронов (рис.1. В). Отношения каталитических констант прямой РВК до воды и реакции через промежуточное образование пероксида водорода (k1/k2) для катализаторов данного ряда при 0.7 В составляет: 0.03, 0.45, 0.875, 2.15, соответственно.  На УНТHNO3 РВК протекает преимущественно по двухэлектронному механизму, а в случае УНТHNO3-N и FeCo/УНТHNO3 возрастает доля четырехэлектронной реакции восстановления кислорода непосредственно до воды. При этом, в области потенциалов близких к 0 В данные катализаторы по числу электронов приближаются к Pt-катализатору. Для Pt/УНТHNO3 отношение k1/k2> 1, что свидетельствует преобладании прямого пути РВК непосредственно до H2O.

Рис. 1. A Поляризационные кривые восстановления O2 на дисковом электроде и соответствующие им кривые окисления H2O2 на кольцевом электроде (Ек = 1.2 В) на модифицированных УНТ (указано на рисунке), 1500 об/мин, 0.1 М KOH, 100 мкг/см2, 5 мВ/с.; B Зависимость числа электронов от потенциала электрода на исследуемых УНТ

Литература

1. Bogdanovskaya V., Vernigor I., Radina M., Andreev V., Korchagin O., Novikov, V. Carbon Nanotube Modified by (O, N, P) Atoms as Effective Catalysts for Electroreduction of Oxygen in Alkaline Media // Catalysts. 2020. Vol. 10 (8). 892.

2. Zhang X., Zhang X., Zhao S., Wang Y. Q., Lin X., Qun Tian Z., Shen P. K, Jiang S. P. Precursor modulated active sites of nitrogen doped graphene-based carbon catalysts via one-step pyrolysis method for the enhanced oxygen reduction reaction // Electrochimica Acta. 2021 Vol. 370. 137712.