Смесь фосфорнованадиевомолибденовых гетерополикислот как перспективный катодный редокс-медиатор гибридного водородно-воздушного топливного элемента

Вераксо Д.Э.,1 Абунаева Л.З., 1 Антипов А. Е. 1

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

E-mail: darya.verakso@mail.ru

Водородно-воздушный топливный элемент (ТЭ) - это один из самых перспективных видов химических источников тока. Его главным недостатком является использование дорогостоящих катализаторов платиновой группы для проведения целевой реакции на катоде. Однако применение редокс-медиатора позволяет избежать использования катализатора. В качестве редокс-медиаторов могут выступать растворы полиоксометаллатов (ПОМ), механизм действия которых основан на их возможности электрохимически восстанавливаться без значительных перенапряжений на поверхности катодов без каталитических слоев, а потом химически окисляться кислородом в объеме отдельного реактора. Таким образом, заменив катодную часть привычного водородно-воздушного ТЭ на катод с применением редокс-медиатора, можно получить гибридную систему, стоимость которой будет в разы меньше.

Данная работа посвящена исследованию свойств смеси фосфорнованадиевомолибденовых гетерополикислот (ФМ ПОМ) и оценке перспективы ее использования в качестве редокс-медиатора с катодной стороны водородно-воздушного топливного элемента. За основу взяты первые исследования с использованием водного раствора полиоксометалата с эмпирической формулой H6PV3Mo9O40 в качестве католита в топливном элементе.

В результате работы была синтезирована смесь фосфорнованадиевомолибденовых гетерополикислот согласно патенту [1] состава H3+nPMo12-nVnO40 со средним значением n = 1.8, а также проведена серия измерений для оценки перспектив использования данного состава в качестве редокс-медиатора, функционирующего с катодной стороны гибридного H2/O2 топливного элемента.

На основании циклических вольтамперограмм, полученных при различных значениях рН и скоростях развертки потенциала, было показано, что электрохимическое поведение ФМ ПОМ определяется редокс-парой V+4/V+5. Отмечено, что редокс-поведение ФМ ПОМ значительно зависит от величины рН: с повышением рН формальный потенциал реакции смещается в катодную сторону, что может негативно влиять на работоспособность редокс-медиатора.

Испытания ФМ ПОМ в гибридной разрядной ячейке показали, что удельная разрядная мощность такого элемента достигает 30.3 и 34.9 мВт/см2 при температуре 25 и 50 °C, соответственно. Установлено, что максимальный ток регенерации наблюдается для полностью восстановленного ФМ-ПОМ и составляет 0.7 А.

Полученные данные указывают на то, что синтезированный ФМ ПОМ может применяться в качестве редокс-медиатора гибридного топливного элемента.

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ (Соглашение № 075-15-2021-458, внутренний номер МД-3844.2021.1.3).

Литература

1. Synthesis of polyoxometalates: pat. WO 2015/097459. fil. 19.12.14 ; publ. 02.07.15.