Обратный электродиализ как альтернативный источник электроэнергии

Давыдов Д.В., Мельников С.С., Ачох А.Р., Коржов А.Н., Лоза С.А., Бондаренко И.Д.

Студент, 4 курс бакалавриата

Кубанский Государственный Университет, химический факультет, Краснодар, Россия

E-mail: davyd.denis00@mail.ru

Одним из перспективных способов получения электроэнергии из градиента солёности является обратный электродиализ [1]. Он основан на извлечении полезной электроэнергии при смешивании двух водных растворов различной концентрации [2].

Объектами исследования являлись чешские гетерогенные ионообменные мембраны Ralex CM, Ralex AMH (Mega a.s., Czech Republic). Для исследования мощностных характеристик процесса обратного электродиализа использовался насыщенный раствор хлорида натрия, а в качестве пресной воды использовались растворы с различным содержанием NaCl от 0,5-2,5 г/л. Электродиализатор состоял из 9 парных камер.

Результаты измерений мощностных характеристик представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость удельной мощности электродиализатора от плотности тока при различном солесодержании пресной воды

Проведенные исследования показывают, что максимальная выходная мощность при данном градиенте солёности наблюдается при концентрации 1,5 г/л. При увеличении солесодержания NaCl в «пресной воде» сдвиг происходит в область большего тока. Это связано с зависимостью мощности от сопротивления и потенциала разомкнутой цепи. Общее сопротивление включает в себя как омическую составляющую (сопротивление используемых растворов и электрода, проводимость мембран), а также и неомическую составляющую (сопротивление диффузионного слоя). При концентрациях, меняющихся в пределах до 1,5 г/л, то есть до точки изоэлектропроводности выходная мощность возрастает по причине значительного вклада в общее сопротивление только растворов различной концентрации.

Литература

1. G.Z. Ramon., B.J. Feinberg, E.M.V. Hoek. Membrane-based production of salinity gradient power //Energy Environ. Sci. 2011.  Vol. 4. P. 4423–4434.

2. Y. Mei., C.Y. Tang. Recent developments and future perspectives of reverse electrodialysis technology: a review // Desalination. 2018. Vol. 425. P. 156–174.