Получение кремнийсодержащего терморасширенного графита на основе электрохимического окисленного графита с дихлорметилфенилсиланом

Волкова С.И.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: svetavolk622@gmail.com

Материалы на основе терморасширенного графита (ТРГ) могут использоваться в качестве сорбента для сбора нефти и углеводородов с водной поверхности. Сам по себе графит достаточно гидрофобен, однако в зависимости от условий получения ТРГ может проявлять и гидрофильные свойства из-за наличия остаточных кислородных групп [1]. Гидрофильность ухудшает селективность сорбции углеводородов с водной поверхности. Для блокирования кислородных групп ТРГ, можно использовать различные органозамещенные силаны с гидрофобными функциональными группами [2]. Получение материалов на основе ТРГ можно разделить на несколько стадий: интеркалирование, гидролиз, терморасширение и прессование. Перспективным методом получения ТРГ при сравнительно низких температурах (до 300 оС) является электрохимическое окисление графита и его терморасширение. Использование такого ТРГ позволит значительно снизить экономические затраты на получение сорбента, однако проблемой данного получения является высокое содержание остаточных кислородных групп в структуре ТРГ и, следовательно, его высокая гидрофильность.

Таким образом, целью работы стало получение гидрофобного кремнийсодержащего терморасширенного графита на основе электрохимически полученного окисленного графита, пропитанного в растворе дихлорметилфенилсилана.

На первой стадии был получен переокисленный интеркалированный графит путем анодного окисления графита в растворе 60 % азотной кислоты и проведен его гидролиз с образованием окисленного графита (ОГ-ЭХ). Далее ОГ-ЭХ пропитывался в изопропаноловом растворе дихлорметилфенилсилана (Cl2SiCH3C6H5) с добавлением раствора аммиака в качестве катализатора конденсации силана. Затем проводилась термообработка ОГ-ЭХ и пропитанного ОГ-ЭХ при температурах от 300 °С до 500 °С с образованием ТРГ и его прессование в таблетки плотностью 0,03 г/см3.

Было выявлено влияние пропитки ОГ-ЭХ в растворе Cl2SiCH3C6H5 на сорбционную ёмкость таблеток, полученных из ТРГ, по отношению к воде (SH2O) и октану (Sоктан). Сорбционная ёмкость SH2O таблеток, спрессованных из немодифицированного ТРГ, равна 19 г/г. После пропитки ОГ-ЭХ в растворе дихлорметилфенилсилана и его терморасширения при той же температуре, SH2O таблеток стала равной 0,8 г/г, в то время как сорбционная ёмкость по октану Sоктан составила 14 г/г.

Таким образом, получение ТРГ на основе ОГ-ЭХ, пропитанного в изопропаноловом растворе Cl2SiCH3C6H5 позволяет достичь высокой гидрофобности сорбента на основе ТРГ при сохранении способности поглощать большое количество углеводородов.

Литература

1. Lutfullin M.A., Shornikova O.N., Vasiliev A.V., Pokholok K.V., Osadchaya V.A., Saidaminov M.I., Sorokina N.E., Avdeev V.V. Petroleum products and water sorption by expanded graphite enhanced with magnetic iron phases. // Carbon. 2014. V. 66. P. 417-425.

2. Yang X., Zhu L., Chen Y., Bao B, Xu J., Zhou W. Controlled hydrophilic/hydrophobic property of silica films by manipulating the hydrolysis and condensation of tetraethoxysilane. // Applied Surface Science. 2016. V. 376. P. 1-9.