Структура и оптические свойства фаз с пониженной размерностью неорганического каркаса в системе FAI – MAI – PbI2

Рябова А.Д.,1 Фатеев С.А. 1 Марченко Е.И.1,2

Студент, 2 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

геологический факультет, Москва, Россия

E-mail: a4231115@gmail.com

За последние 10 лет органо-неорганические или гибридные галогеноплюмбаты уверенно вошли в число наиболее перспективных полупроводниковых материалов для солнечных батарей (КПД до 25,5% [1]), светодиодов (эффективность до 21,6% [2]) и фотодетекторов нового поколения.  В отличие от классических полупроводников, оптические свойства данных соединений можно контролируемо изменять, воздействуя на размерность неорганической части структуры. Многие методы воздействия на оптические свойства основаны на введении в систему крупноразмерных катионов [3].  Однако в системе MAI-FAI-PbI2 (MA+ - метиламмоний, FA+ - формамидиний) введением сверхстехиометричных количеств органических йодидов можно контролировать оптические свойства без использования крупноразмерных катионов. В данной работе было впервые были исследованы структуры новых фаз и их оптические свойства.

Новые фазы были синтезированы в виде порошков посредством транспортной реакции в среде толуола с использованием йода в качестве медиатора массопереноса. Фазы были получены из различных прекурсоров: из соответствующих йодидов, с использованием α-MAPbI3 или с использованием δ-FAPbI3.  Данные пути синтеза были выбраны, чтобы подтвердить равновесную природу полученных фаз. Рентгенофазовый анализ продуктов синтеза позволил выявить 4 новые фазы: “Hollow” - (FAyMA1-y)1.5PbI3.5, “2D” - (FAyMA1-y)2PbI4, “U“ - (FAyMA1-y)2.5PbI4.5 и “1D” - FA3PbI5. Для фаз “Hollow”, “2D” и “1D” было проведено полнопрофильное уточнение параметров и предложена релевантная модельная структура.

Оптические свойства обнаруженных фаз были исследованы методами спектроскопии диффузного отражения и фотолюминесцентной спектроскопии для тонких пленок. На основании полученных результатов открытым фазам были сопоставлены значения оптической ширины запрещённой зоны (приблизительно 2.16, 2.3 и 2.6 эВ для фаз “hollow”, 2D, и 1D соответственно) и были определены характерные положения максимумов фотолюминесценции.

В ходе работы была установлена равновесная природа 4 обнаруженных фаз, для 3 из которых были предложены модельные структуры. В качестве общих тенденции, наблюдается увеличение оптической ширины запрещенной зоны и смещение пиков люминесценции в сторону больших энергий при уменьшении размерности неорганического каркаса (с увеличением x в ряду фаз (FAyMA1-y)xPbIx+2).

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19-73-30022).

Литература

1. https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html

# 2. Fang, T. et al. Perovskite QLED with an external quantum efficiency of over 21% by modulating electronic transport // Science Bulletin, 2020. Vol. 66. №1. P. 36-43.

3. Li, X., Hoffman, J. M., Kanatzidis, M. G. The 2D Halide Perovskite Rulebook: How the Spacer Influences Everything from the Structure to Optoelectronic Device Efficiency // Chem. Rev. 2021, 121, 4, 2230–2291