Эффект замены аниона в спиропирана, содержащих сопряженный катионный 3Н-индолиевый заместитель в положении 8′

Козленко А.С.,1Пугачев А.Д.,1Ожогин И.В.,1 Бородкин Г.С.,1 Макарова Н.И., Ростовцева И.А.,1 Лукьянова М.Б., 1 Быкусов В.В.,1 Лукьянов Б.С.1

Аспирант, 3 год обучения

1Южный федеральный университет,

Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: kozlenko@sfedu.ru

Интерес к катионным спиропиранам обусловлен возможностью создания на их основе гибридных интеллектуальных материалов, в которых спироциклическая часть позволяет управлять свойствами аниона. Ярким примером являются молекулярные магнетики [1]. Недавно группой японских исследователей было обнаружено, что в некоторых случаях замена аниона может приводить к серьезным изменениям характера поведения спиропиранов [2]. Данный факт открывает новые возможности контроля свойств таких фотохромных систем путем замены анионной части, но вместе с тем усложняет дизайн гибридных материалов в силу невозможности предсказания поведения системы в каждом конкретном случае.

Нами были получены спиропираны 1 и 2, содержащие сопряженный катионный 3Н-индолиевый заместитель в бензопирановом фрагменте. Структура соединений установлена по данным ЯМР и ИК спектроскопии.

Рисунок 1 – Структура и ЯМР 1Н-спектры соединений 1 и 2.

По данным фотохимических исследований выявлено, что соединения 1 и 2 имеют максимумы поглощения 741 нм и времена жизни открытой формы 141.2 и 140.7 с. соответственно.

Таким образом, в случае подобных производных можно ожидать, что замена аниона не будет приводить к значительным изменениям фотохромных характеристик спиропирана.

Экспериментальные данные по ИК и ЯМР спектроскопии получены с использованием оборудования ЦКП ЮФУ «Молекулярная спектроскопия». Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-03-00214 А и Гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук MK-4645.2021.1.3.

Литература

- Aldoshin S.M., Sanina N.A. Photochromic magnetic materials based on transition metal oxalate complexes// Russ. Chem. Rev. 2016. Vol. 85. No 11. P.1185–1197.

- Funasako Y., Miyazaki H., Sasaki T., Goshima K., Inokuchi M. Synthesis, Photochromic Properties, and Crystal Structures of Salts Containing a Pyridinium-Fused Spiropyran: Positive and Negative Photochromism in the Solution and Solid State// J. Phys. Chem. B. 2020. Vol. 124. No 33. P. 7251–7257.