Получение и исследование свойств керамики на основе Si3N4-SiAlON с использованием легкоплавкой оксидной спекающей добавки CaO-Al2O3

Ким К.А.1, Лысенков А.С.1, Каргин Ю.Ф. 1, Фролова М.Г. 1

Аспирант, 3 курс

1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E-mail: const552@gmail.com

Конструкционные керамические материалы обретают все больший спрос в виду своих уникальных свойств. В настоящее время применение керамических материалов распространяется во многих технических отраслях, а также в медицине и науке. Особым спросом пользуются высокопрочные виды керамики на основе бескислородных соединений, к которым относятся карбиды кремния и бора, и нитрид кремния [1-2]. Несмотря на высокий спрос на высокопрочную керамику, их использование осложняют два главных фактора – дороговизна и сложность получения связанных с высокой температурой обжига. Одним из способов решения проблемы является применение спекающих добавок, способствующих уплотнению керамики при более низких температурах.

Целью данной работы является получение керамики Si3N4 с использованием легкоплавкой спекающей добавкой на основе CaO-Al2O3 эвтектического состава CaO:Al2O3 – 48:52 мас. % с Tэвт = 1371 °C [3] и изучение влияния на фазовый состав и свойства образцов. Порошки нитрида кремния и спекающей добавки смешивали в разных соотношениях в среде изопропилового спирта с использованием мелющих шаров из ZrO2 в планетарной мельнице. Содержание спекающей добавки в смесях составляло от 5 до 40 мас. %; дополнительно приготовлена смесь порошков с содержанием спекающей добавки 50 мас. %. Керамику получали методом горячего прессования в среде азота и при давлении 30 МПа. Температура обжига составила 1550 – 1650 °C.

На рисунке 1А представлены рентгенограммы образцов керамики, полученных при 1600 °C, которые свидетельствуют об   →  превращению Si3N4 при введении 5 мас. % добавки. Увеличение содержания добавки способствует образованию Ca--SiAlON и сокращению -Si3N4. На рисунке 1B основные характерные пики рентгенограмм для соединений Si3N4 и SiAlON в пределах углов 2 38-43. Заметно уменьшение интенсивности пиков -Si3N4 и уширение промежуточных пиков, характерных для соединений -Si3N4 и Ca--SiAlON.

Рис. 1. Данные РФА образцов керамики: A – SN5, SN10, SN15, SN30; B – значения углов 2 39-43. Температура обжига 1600 C.

Выражаю благодарность научному руководителю, доктору химических наук Каргину Юрию Федоровичу.

Литература

1. Шевченко В. Я., Баринов С. М. Техническая керамика. – M.: Наука, 1993. 187 с.

2. Гузман И. Я. Химическая технология керамики. – 2003.

3. Mikhailov G. G., Zherebtsov D. A. On the interaction of calcium and oxygen in liquid iron //Materials Science Forum. – Trans Tech Publications Ltd, 2016. – Т. 843. – С. 52-61.