Получение магнитных наночастиц NiFe2O4@Au типа ядро-оболочка и их характеризация физическими методами

Сайкова Д.И., Павликов А.Ю.

Аспирант, 1 год обучения

Сибирский федеральный университет, кафедра физической и неорганической химии, Красноярск, Россия

E-mail: diana.saykova@mail.ru

В последние годы во всём мире наблюдается устойчивая тенденция роста онкологических заболеваний. В связи с этим актуальной задачей является развитие новых методов диагностики и борьбы с раковой опухолью [1].

При онкологических заболеваниях важно вовремя обнаружить и уничтожить растущую опухоль. Для этого необходимо такое вещество, которое можно было бы легко увидеть «снаружи» и которое, попав в организм, связывалось бы раковыми клетками. В последнее время в качестве такого средства все чаще пытаются использовать наночастицы (нч). Благодаря малым размерам возможно их инкорпорирование в опухолевую ткань, где последующее физическое воздействие приводит к локализованному нагреву и уничтожению раковых клеток, т.н. гипертермия. Данный процесс может осуществляться под действием оптического излучения (оптическая гипертермия) или высокочастотного магнитного поля (магнитная гипертермия).

В случае магнитной гипертермии используемые наноразмерные частицы должны обладать магнитными свойствами, что обеспечивает возможность бесконтактного управления их перемещением в организме с применением внешнего магнитного поля. Однако коллоидные растворы магнитных наночастиц имеют ряд недостатков: склонность к быстрой агрегации в физиологических условиях, трудность функционализации поверхности, токсичность. Эти проблемы частично могут быть решены путём осаждения на поверхности инертной оболочки. В результате образуются, т.н. гибридные наночастицы, биосовместимые и стабильные, способные к управляемой доставке в опухолевую ткань и последующему уничтожению раковых клеток [2].

Целью данной работы является получение магнитных наночастиц NiFe2O4@Au типа ядро-оболочка и их характеризация физическими методами.

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:

- определить влияние реакционных параметров и подобрать оптимальные условия синтеза наночастиц феррита никеля методами щелочного и анионообменного соосаждения;

- получить гибридные частицы NiFe2O4@Au типа ядро-оболочка;

- провести характеризацию всех синтезированных частиц физическими методами.

В ходе исследования методом ДФЭ 27-4 получены уравнения регрессии и найдены оптимальные условия синтеза наночастиц феррита никеля тремя методами. На основе полученных магнитных ядер размером 15-25 нм синтезированы гибридные частицы типа «ядро-оболочка» NiFe2O4@Au размером 135±15 нм (для ядер, полученных щелочным осаждением) и 260±60 нм (для ядер, полученных анионообменным осаждением).

Все синтезированные продукты изучены методами комплексного термического и рентгенофазового анализов, динамического рассеяния света, оптической и рентгенофотоэлектронной спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии.

Литература

1. Злокачественные новообразования в России в 2017 году (заболеваемость и смертность): науч. изд. / ред. Каприна А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В, Москва: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2018.

2. Рудаковская П.Г., Белоглазкина Е.К., Мажуга А.Г., Клячко Т.В., Кабанов А.В., Зык Н.В. Синтез наночастиц магнетит-золото, имеющих структуру типа ядро-оболочка // Вестник московского университета. Серия 2: химия, 2015. Т.56. №3. С. 181-189.