Получение высокоплотной графитовой фольги с высокой степенью анизотропии.

Шуляк В.А.

Аспирант, 1 год обучения.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Shulyak.V@unichimtek.ru

Исследование природы графита позволило открыть целый класс новых материалов [1]. Одним из них стала гибкая графитовая фольга (ГФ) – материал с заданными свойствами, получаемый путём обработки природного графита кислотами Бренстеда, гидролиза и последующей термической обработкой, с получением терморасширенного графита (ТРГ). Отличительная особенность ТРГ, это возможность его проката без связующего до фольги. ГФ имеет применения, исчисляемые тысячами тон материала в год, объёмы производства продолжают безостановочно расти.

Конечные свойства ГФ зависят от множества условий, регулируемых при её получении, таких как ступень интеркалированного соединения графита и природа интеркалята, количество воды при гидролизе, количество теплоты и температура при термодеструкции и прочее, но одним из ключевых является конечная плотность материала. Таким образом, возможно тонко и экономически целесообразно регулировать все стадии получения ГФ.

С развитием микроэлектроники, повсеместном внедрении электроагрегатов всё острее звучит задача снятия избыточной теплоты от функционирующих приборов. На производствах это решается применением активных методов теплоотвода, которые накладывают значительные экономические трудности. Тенденции к уменьшению габаритов личной электроники привели к невозможности использования активных методов в пользу пассивных, которые требуют специальных материалов.

Углеродные материалы являются безусловными лидерами теплопроводности. Графен занимает 1 место с теплопроводностью 5300 Вт/(м*К), искусственные алмазы 3300 Вт/(м*К), высокоориентированный пиролитический графит 2500-1700 Вт/(м*К), а классические теплопроводники в виде меди и алюминия 400 и 220 Вт/(м*К), соответственно, что представляется большими значениями, но сильно меньшими, чем у углеродных материалов.

Гибкая графитовая фольга, по полученным данным, способна стать серьезным конкурентом металлам, в вопросах теплоотвода. Её преимущества первоначально заложены в меньшей стоимости, меньшей плотности, более экологичном производстве и потенциально равной и/или превосходящей теплопроводностью. Уже известная зависимость теплопроводности от плотности ГФ показывает, что при плотности 1,5 г/см3 искомый параметр составляет ~ 275 Вт/(м*К) (вдоль базисной плоскости, при комнатной температуре). Но существуют значительные трудности при прокате такой фольги и с более высокой плотностью (выраженные в высокой нагрузке на аппараты, приводящей к их поломкам или порче материала), общепромышленная фольга редко достигает значения в 1,2 г/см3.

Таким образом встаёт задача организации специального подхода к синтезу промежуточных продуктов, их дополнительной обработке и получению ГФ с большой толщиной и степенью упорядоченности графитовых пачек в ее структуре. На текущий момент получены лабораторные образцы в широком диапазоне плотностей от 0,1 до 
1,9 г/см3.

Литература

1. Сорокина Н.Е., Никольская И.В., Ионов С.Г., Авдеев В.В. Интеркалированные соединения графита акцепторного типа и новые углеродные материалы на их основе. //  Известия Академии наук. Серия химическая. 2005. № 8. С. 1699-1716.