Композиционные материалы на основе катион-замещенных трикальций фосфатов с антибактериальными свойствами

Форысенкова А.А.1, Слукин П.В.2, Давыдова Г.А.3, Трофимчук Е.С.4, Фадеева И.В.1

Аспирант, 2 курс

1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

2«Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, Оболенск, Московская обл., Россия

3Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук, Пущино, Московская обл., Россия

4Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: aforysenkova@gmail.com

В рамках концепции регенеративной медицины актуальна проблема создания таких медицинских материалов, которые стимулировали бы восстановление поврежденных тканей, а также позволяли бороться с осложнениями лечения, в частности, бактериальными инфекциями. В представленной работе разработан композиционный материал для хирургии костной ткани. Полимерная матрица, состоящая из смеси поливинилпирролидона (ПВП) и альгината натрия (ФЛГ), биосовместима и биорезорбируема. Она является матриксом для роста клеток нативной ткани, а также может служить депо для локальной доставки лекарственных препаратов в пораженную область [1]. Минеральный компонент композита – катион-замещенные трикальций фосфаты (ТКФ) − источник ионов кальция и фосфат-ионов для минеральной составляющей кости, а замещающие ионы (меди, марганца, железа, цинка) обладают противомикробной активностью [2].

Для получения пленочных композиционных материалов из ПВП и катион-замещенных трикальцийфосфатов (ТКФ), где катион – ионы цинка или меди, смешивали синтезированные ex situ ТКФ с 2,5 % раствором ПВП и АЛГ  в соотношении 1:1, после чего реакционную смесь выливали на подложку из полиэтилена и сушили при комнатной температуре. Для увеличения устойчивости пленок в водных растворах проводили их частичное сшивание посредством погружения высушенной пленки в 5 % раствор хлоридов кальция и стронция. Содержание ТКФ в полимерной матрице находилось в пределах 1−5% масс.

Прочность полученных плёнок изучали методом динамометрии в процессе их одноосного деформирования до разрыва. Прочность пленок при разрыве находится на уровне 20 МПа, что позволяет использовать полученные пленки в стоматологии.

На основании результатов in vitro исследований установлено, что полученные смесевые пленки из ПВП и АЛГ, содержащие ТКФ, замещенные ионами цинка или меди, являются биосовместимыми.

Пленки, содержащие Zn-ТКФ и Cu-ТКФ, оказывают бактерицидное действие как на планктонные клетки штамма Escherichia coli C600, так и на формирующиеся биопленки.

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РНФ, грант № 22-23-00278

Литература

- Singh, R., & Singh, D. Radiation synthesis of PVP/alginate hydrogel containing nanosilver as wound dressing// J. Mater. Sci.: Mater. Med. 2012. V.23. Iss. 11. P. 2649-2658.

- Fadeeva, Inna V., et al. Antibacterial and cell-friendly copper-substituted tricalcium phosphate ceramics for biomedical implant applications// Mater. Sci. Eng.: C. 2021.  V. 129. P.  112410.