Электрофлотосорбционный метод для очистки сточных вод гальванических предприятий от ионов меди(II) в нитратных растворах

Похвалитова А.А.,1Гайдукова А. М.2

Студент, 1 курс магистратуры

1,2Российский химико –технологический университет имени Д. И. Менделеева,

факультет ТНВиВМ, Москва, Россия

E–mail: pokhvalitova_anastasia@mail.ru

Гальванические предприятия являются одним из наиболее опасных для окружающей среды химических производств. Промышленные сточные воды могут включать в себя органические примеси, кислоты, а также ионы тяжелых и цветных металлов. Сложный состав отработанных растворов затрудняет процесс их очистки, поэтому поиск наиболее перспективного метода очистки жидких отходов данных предприятий является актуальной задачей.

Из литературных источников известно, что активированные угли обеспечивают высокое селективное извлечение веществ благодаря пористой структуре и наличию поверхностных функциональных групп. В работе рассмотрен комбинированный метод очистки растворов от ионов меди при добавлении соли нитрата натрия, включающий в себя сорбцию в статическом режиме с последующим отделением отработанного сорбента в процессе электрофлотационной обработки, которая быстро и эффективно справляется с очисткой от загрязняющих воду вредных веществ [1].

Результаты исследований и их обсуждение

Были проведены исследования по возможности проведения электрофлотационного процесса извлечения порошкового углеродного материала марки «ОУ-А» из водного раствора, содержащего 1г/л NaNO3, после проведения сорбционного извлечения ионов меди (II).

На основании проведенных исследований установлено, что фоновая соль нитрата натрия увеличивает сорбционную емкость исследуемого углеродного материала, что говорит о перспективности использования «ОУ-А» для извлечения ионов Cu2+ из нитратных растворов. Для последующего электрофлотационного извлечения отработанного сорбента был подобран неионогенный флокулянт N-300 серии Superfloc на основании данных заряда частиц угля (при рН = 4 – 10 величина ξ-потенциала составляет 1 … -2 мВ). Исследовано, что при рН=9 степень извлечения активированного угля составила 98% через 20 минут после проведения электрофлотационного процесса. Следует отметить, что при использовании соответствующего флокулянта водный раствор очищается не только от угля, но и от нерастворимого осадка меди(II), который образуется в процессе корректировки рН. Так, начальная концентрация ионов меди(II) в данном эксперименте – 15 мг/л, а после электрофлотации – 0,39 мг/л. Установлено, что после последующей фильтрационной доочистки раствора остаточная концентрация исследуемого металла снижается до 0,21 мг/л.

Заключение

Таким образом, в ходе эксперимента была показана возможность и перспективность применения электрофлотосорбционного метода для очистки раствора от ионов Cu2+ из растворов, содержащих нитрат натрия.

Литература

1. Gaydukova A.M., Kolesnikov V.A., Brodskiy V. A., Kolesnikov A. V.  Electroflotation extraction of carbon material powders in the presence of metal ions // CIS Iron and Steel Review. 2021. V. 22. P. 102–106.