Синтез и исследование органо-неорганических композиционных наноматериалов

Шуайбов А.О.1Селимов Д.А.1, Гюлахмедов Р.Р.1, Рабаданова А.А.1, Абдурахманов М.Г.1, Собола Д.С.1,2, Касткова К.2, Рамазанов Ш.М.3

Студент 3 курса бакалавриата

1 ФГБОУ ВО Дагестанский Государственный Университет, химический факультет Махачкала

2 Брненский технологический университет, Чешская республика

3 Институт физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала

E-mail:abdulatip37@mail.ru

Композиционные органо-неорганические наноматериалы имеют огромное применение в различных областях, благодаря возможности контроля их физико-химических свойств. Одним из материалов для создания уникальных композитов является поливинилиденфторид (ПВДФ), обладающий сегнето-, пиро- и пьезоэлектрическими свойствами. В данной работе представлены результаты по синтезу органо-неорганического нановолоконного композита на основе ПВДФ с включенными внутри наночастицами α-Fe2O3 и исследованию его физико-химических свойств методами СЭМ, рентгеновской дифракции, комбинационного рассеяния, ИК-Фурье спектроскопии, РФЭС и ДСК [1]. Исследования показали, что включение наночастиц α-Fe2O3 способствует дополнительной кристаллизации и самополяризации ПВДФ в электроактивную β-фазу (рис.1).

Рис. 1. ИК-Фурье спектры чистого ПВДФ и α-Fe2O3/ПВДФ

С помощью РФЭС идентифицирован механизм межфазного ионно-дипольного электростатического взаимодействия наночастиц с ПВДФ, приводящего к самополяризации и кристаллизации структуры. Показано, что композитный материал обладает пьезофототронным эффектом. Пьезокаталитическую и пьезофотокаталитическую активность оценивали по разложению Метиленового Синего под воздействием ультразвука и УФ-видимого излучения. Эффективность пьезокатализа и пьезофотокатализа составила 60.4% и 99.5% соответственно. С помощью экспериментов по захвату активных окислительно-восстановительных форм установлено, что основным компонентом деградации МС являются радикалы ∙ОН. Были обоснованно предложены два различных механизма образования радикалов ∙OH для пьезокатализа и пьезофотокатализа.

Литература

1. Orudzhev F. et al. Ultrasound and water flow driven piezophototronic effect in self-polarized flexible α-Fe2O3 containing PVDF nanofibers film for enhanced catalytic oxidation //Nano Energy. – 2021. – Т. 90. – С. 106586.