Регулирование свойств композиционного материала на основе СВМПЭ и ПЭНД методом введения наноразмерных модификаторов

Кладовщикова О.И., Иншакова К.А.

Аспирант, 4 год обучения

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: kladovshchikova.o.i@muctr.ru

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) на сегодняшний день является одним из перспективнейших материалов. Благодаря чрезвычайно высокой молекулярной массе он обладает высокой устойчивостью к истиранию, не подвержен к коррозионному воздействию, а также может быть использован при экстримально низких температурах [1]. Так как у СВМПЭ отсутствует переход в вязкотекучее состояние, возможности его переработки методом экструзии ограниченны плунжерной технологией   Для улучшения технологических свойств СВМПЭ был выбран метод создания композиционного материала, на основе полиэтилена низкого давления (ПЭНД) и СВМПЭ. Согласно полученным ранее данным [2] наиболее целесообразно соотношение компонентов: 70 масс.% ПЭНД и 30 масс.% СВМПЭ. Такой композиционный материал может быть переработан  высокоэффективным методом шнековой экструзии, однако его деформационно-прочностные свойства ухудшаются.

Поэтому в работе был использован метод наноструктурной модификации органобентонитом (ОБ) и многослойными углеродными нанотрубками (МУНТ) в количестве в количестве 0,1 масс.%. Из литературных данных известно использование этих модификаторов для регулирования свойств полиэтилена [3,4].

Для введения наномодификаторов в полимерную матрицу была разработана специальная методика, включающая ультразвуковое диспергирование наномодификатора в среде диоктилфталата с последующим смешением суспензии с основными компонентами в двухшнековом экструдере.

В результате проведенных исследований установлено, что введение органобентонита приводит к значительному увеличению показателя текучести расплава.

Деформационно-прочностные характеристики композиционных материалов оценивали по величенам предела текучести при растяжении и относительного удлинения. Анализ полученных результатов показывает, что введение наномодификаторов не оказывает заметного влияния на предел текучести иссследуемых полимерных материалов, но в то же время приводит к значительному увеличению относительного удлинения. Так, модификация полимерной матрицы 0,1 масс.% органобентонита увеличивает относительное удлинение более чем в 2 раза.

Представляет интерес некоторое снижение температуры текучести модифицированных композиционных материалов по сравнению с исходной смесью полимеров. Этот эффект может быть использован при оптимизации технологических параметров экструзии разработанных материалов.

Литература

1. Андреева И.Н., Веселовская Е.В., Наливайко Е.И. и др. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности. - Л.: Химия, 1982. 80 с.

2. Климашева Е.И., Кладовщикова О.И., Тихонов Н.Н., Мусина А.Р. Композиционные материалы для изготовления труб на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена//Успехи в химии и химической технологии. 2018. XXXII, №1. С. 37–39.

3. Шитов Д.Ю., Кравченко Т.П., Будницкий Ю.М., Ней Зо Лин, Осипчик В.С. Нанокомпозиты на основе полиолефинов//Пластические массы. № 3-4. С. 9–12.

4. Ларионов С.А., Деев И.С., Петрова Г.Н., Бейдер Э.Я. Влияние углеродных наполнителей на электрофизические, механические и реологические свойства полиэтилена//Труды ВИАМ. 2013 г. №9. С. 4.