Модификация графитовой фольги смесью твердых парафинов для ее применения в качестве токосъемных пластин проточных редокс-батарей

Репина А.А.1, Локтионов П.А.1,2, Пичугов Р.Д.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: anre6556@gmail.com

Всё больше возрастает интерес и, следовательно, потребность в системах хранения энергии в широком спектре применения в электроэнергетике: для повышения надежности и стабильности электросети, для уменьшения изменчивости, вызванной растущим внедрением возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, а так же для  обеспечивания резервного питания в областях с ограниченным подключением к сети, например, в автономных приложениях и при распределении энергии по различным промышленным объектам.

Для крупномасштабного хранения энергии необходимы долговечные и недорогие батареи, к которым предъявляется ряд требований по производительности, сроку службы, и эффективность заряда и разряда. По таким запросам перспективным решением являются проточные редокс-батареи (ПРБ).

Среди технологий электрохимического накопления энергии ПРБ являются уникальными, поскольку они позволяют проводить независимое масштабирование емкости и мощности энергоустановки. Главное достоинство ПРБ заключается в гибкости их конструкции, позволяющей получать установки с различными показателями удельной емкости и мощности путем изменения двух ключевых компонентов [1]. Однако, для широкого внедрения ПРБ на рынке накопления энергии нужно решить проблемы высокой стоимости ее основных компонентов и повышения их срока службы [2].

Часто используемый материал для изготовления токосъемных пластин - графит, но он имеет ряд недостатков: достаточно дорогой, хрупкий и его сложно обрабатывать [3]. Ранее была представлена новая концепция ячейки ПРБ, в которой вместо дорогостоящего и хрупкого графита используется доступная графитовая фольга, но и у такого материала есть серьезный недостаток - высокая пористость, ограничивающая возможность ее использования в ПРБ.

В рамках данной работы были получены образцы графитовой фольги, пропитанные в растворах и расплаве смеси твердых углеводородов П-2. Полученные образцы были испытаны на химическую стойкость в ванадиевом электролите, электрическую проводимость, электрохимическую стабильность, а также были испытаны в качестве биполярных пластин мембранно-электродного блока ванадиевой ПРБ. Была продемонстрирована возможность успешного применения полученного материала для использования в ванадиевой ПРБ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (МК-3473.2022.1.3).

Литература

- M. M. Petrov, A. D. Modestov, D. V Konev, A. E. Antipov, P. A. Loktionov, R. D. Pichugov, N. V Kartashova, A. T. Glazkov, L. Z. Abunaeva, V. N. Andreev and M. A. Vorotyntsev, Redox flow batteries: role in modern electric power industry and comparative characteristics of the main types, Russ. Chem. Rev., 2021, 90, 677–702.

- C. Minke, U. Kunz and T. Turek, Techno-economic assessment of novel vanadium redox flow batteries with large-area cells, J. Power Sources, 2017, 361, 105–114.

- B. Satola, Review—Bipolar Plates for the Vanadium Redox Flow Battery, J. Electrochem. Soc., 2021, 168, 060503.