Закономерности сорбции ионов Cu(II) модифицированным хлопковым волокном из водных растворов CuSO4

Вокурова Д.А.

Студент, 1 курс магистратуры

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет», Иваново, Россия

Электронный адрес: fresh-limon@mail.ru

Серьезное беспокойство во всем мире вызывает проблема загрязнения окружающей среды, связанная с увеличением выбросов тяжелых металлов в результате антропогенной деятельности [1]. Для обеспечения безопасности окружающей среды сточные воды необходимо очищать от ионов тяжелых металлов, опасность которых повышается при увеличении концентрации выше предельно допустимых значений [2]. Существуют большое количество методов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, включая электрофлотацию, химическое осаждение, ионный обмен, адсорбция и обратный осмос [3].  В настоящее время адсорбционный метод очистки зарекомендовал себя в качестве экономически жизнеспособной устойчивой технологии для очистки сточных вод, а недорогие целлюлозосодержащие сорбенты проявляют избирательность, обладают высокоразвитой поверхностью и легко регенерируются.

Цель работы состояла в определении кинетических и термодинамических характеристик процесса сорбции ионов Cu(II) химически модифицированным целлюлозным волокном из водных растворов CuSO4.

Процесс получения сорбентов на основе модифицированной УНТ целлюлозы представлен на схеме 1.

Схема 1 – Модификация целлюлозы углеродными нанотрубками

В результате были получены целлюлозосодержащие сорбенты различной окраски.  Изменение окраски целлюлозы свидетельствует об успешной прививке углеродных нанотрубок на целлюлозу. Для обнаружения изменений, возникающих в процессе модифицирования целлюлозы углеродными нанотрубками, были использованы такие методы исследования как ИК-спектроскопия, сканирующая электронная микроскопия, элементный анализ, метод динамического рассеяния света. Сорбцию ионов меди в водном растворе CuSO4 до и после сорбции определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе VGP. Разработанные сорбенты могут быть предложены в качестве альтернативы промышленным катионитам для доочистки водных растворов от ионов тяжелых металлов.

Литература

1.	Рогозин М.Ю., Бекетова Е.А. Проблема загрязнения грунтовых вод // Молодой ученый. 2018. №25 (211). С. 1 – 4.

2.	Селюкова С.В. Тяжелые металлы в агроценозах // Достижения науки и техники АПК. 2020. Т.34. №8. С. 85 – 93. doi 10.24411/0235–2451–2020–108 15

3.	Семенов А.Ф., Либерман Е.Ю., Колесников В.А. Обзор современных методов очистки сточных вод гальванических производств от ионов тяжелых металлов // Успехи в химии и химической технологии. 2020. Т.34. №4. С. 83 – 86

# Text boxes

Очистка целлюлозы от примесей

Обработка целлюлозы эпихлоргидрином и этилендиамином

Окисление углеродных нанотрубок

Обработка углеродных нанотрубок тионилхлоридом

Модификация целлюлозы углеродными нанотрубками

Сорбент №1

Сорбент №2