Исследование низкотемпературного обескремнивания плазмоактиворованного циркона

Брянкин Д.В., Смороков А.А.

Студент, 4 курс специалитета

Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет

E-mail: dvb43@tpu.ru

Цирконий, как в составе соединений, так и в металлическом виде может использоваться в различных отраслях промышленности. Наиболее широкое применение цирконий получил в атомной энергетике и производстве высокотемпературной керамики.

Основным сырьем для получения металлического циркония являются цирконовые концентраты с содержанием диоксида циркония 60 – 65 %, при этом отечественные предприятия преимущественно импортирую данное сырье [1]. Для развития российского производства необходимо создать эффективную и экономически выгодную технологию.

На сегодняшний день для получения диоксида циркония применяется комбинированная технология: сначала цирконовый концентрат, представляющий собой тонкоизмельченный минерал циркон ZrSiO4 с примесями, разлагается высокочастотной индукционной плазмой на составляющие оксиды [2], а затем полученный полупродукт обрабатывают раствором гидроксида натрия или калия. Основным недостатком данного способа обескремнивания является необходимость организации дополнительного производства щелочи.

Данная работа посвящена исследованию низкотемпературного обескремнивания плазмоактивированного циркона в растворе гидродифторида аммония. Этот реагент был выбран в связи с тем, что его можно регенерировать. В результате реакции диоксид кремния переходит в раствор с образованием гексафротосиликата аммония (NH4)2SiF6. Из этого раствора путем осаждения гидроксидом аммония возможно получить диоксид кремния, а отфильтрованный раствор отправить на регенерацию гидродифторида аммония.

При проведении экспериментов учитывалось влияние времени реакции и концентрации раствора гидродифторида аммония. Процесс проводили при 30, 50 и 80 °С. После экспериментов, непрореагировавшие остатки были проанализированы с помощью ренгенофлуоресцентного спектрометра.  Определение степени удаления кремния состояло в вычислении его содержания в образцах до и после соответствующего эксперимента.

По полученным данным можно сделать вывод о высокой эффективности данного процесса.  Однако для растворов с высокой концентрацией гидродифторида аммония, степень обескремнивания уменьшается. Это можно объяснить тем, что растворимость образующегося гексафторосиликата аммония ниже растворимости гидродифторида аммония. Последний будет растворяться предпочтительней, вытесняя гексафторосиликат аммония в осадок.

Проведенная работа показывает эффективность метода низкотемпературного обескремнивания плазмоактивированного циркона, что дает предпосылки для разработки технологии по получению концентрата диоксида кремния.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта FSWW-2020-0020.

Литература

1. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2019 году». Под ред. Л.И. Ремизова. М.: ВИМС, 2020. 426 с.

2. Фарнасов Г.А., Лисафин А.Б. // Физика и химия обработки материалов. 2015. № 2. С. 29-34.