Синтез фосфатов Ca10.5-xCux(PO4)7 (x=0; 0.001; 0.3; 0.6; 1) для медицинской керамики.

Лебедев В.Н.*, Дейнеко Д.В. *, Фадеева И.В. *

Студент, 5 курс специалитета

* Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

e-mail: vladimir.lebedev@chemistry.msu.ru

Одной из главных задач медицины является повышение качества жизни пациентов. Травмы и хирургические вмешательства могут привести к образованию дефектов костных тканей. Как правило, для лечения дефектов используются биоимпланты на основе титана и циркония, но они обладают рядом недостатков. Существует два подхода к лечению поврежденных костных тканей - заместительный и регенеративный. В первом подходе используют импланты из оксидов алюминия и циркония, которые биосовместимы с тканями, но имеющие существенные недостатки. Регенеративный подход предполагает, что организм может восстанавливать ткани самостоятельно, формировать новую костную ткань. Для улучшения остеоинтеграции и снижения стоимости материала может быть использована биосовместимая керамика на основе β-Ca3(PO4)2, поскольку минеральной основой костной ткани являются именно фосфаты кальция. Проведение изоморфных замещений в структуре фосфата кальция на ионы других металлов, приводит к деформации кристаллической решетки, тем самым увеличивая растворимость фосфатов кальция в костной ткани.  В области металлических имплантов могут возникнуть воспалительные процессы и имплант-ассоциированные инфекции. Замещение на Cu2+ в фосфатах кальция позволяет снизить или исключить образование этих инфекций. Кроме того, ионы меди при их содержании не более 5 % масс. не придают замещенному β-Ca3(PO4)2 цитотоксичность и оказывают положительное влияние на заживление ран и ангиогенез [1]. В целом, добавление ионов меди в структуру β-Ca3(PO4)2 улучшает антибактериальные свойства без снижения биосовместимости материала, что делает его более привлекательным, чем незамещённый β-Ca3(PO4)2, для регенеративной медицины [2].

Серия фосфатов Ca10.5-xCux(PO4)7 (x=0; 0.001; 0.3; 0.6; 1) была получена методом твердофазного высокотемпературного синтеза. В качестве исходных реагентов были использованы CaHPO4·2H2O, CaCO3 и CuO. Синтез проводили при температуре 1173 К в течение 60 ч, с промежуточной гомогенизацией в присутствии ацетона каждые 20 ч.

Полученные образцы были исследованы методом рентгенофазного анализа. Анализ дифрактограмм показал, что данные вещества принадлежат структурному типу β-Ca3(PO4)2. Были найдены параметры a, c и объем V элементарных ячеек для всего ряда твердых растворов Ca10.5-xCux(PO4)7 0 ≤ x ≤ 1. Установлено, что полученные соединения обладают антибактериальными свойствами. Данные фосфаты могут быть использованы в качестве материала для получения керамики и цементов, использующихся в регенеративной медицине.

Работа выполнена при поддержке фонда РНФ, проект «Пористые композиционные материалы на основе биорезорбируемых биосовместимых полимеров медицинского назначения, содержащих фосфаты кальция, для регенеративной медицины», № 22-23-00278.

1. Karla Spaeth, Friedlinde Goetz-Neunhoeffer , Katrin Hurle. Journal of Solid State Chemistry 285 (2020) 121225.

2. Inna V. Fadeeva , Bogdan I. Lazoryak, Galina A. Davidova, Fadis F. Murzakhanov, Bulat F. Gabbasov, Natalya V. Petrakova, Marco Fosca, Sergey M. Barinov, Gianluca Vadala, Vuk Uskokovic, Yufeng Zheng, Julietta V. Rau. Materials Science and Engineering: C129 (2021) 112410.