Исследование  разделительных характеристик мембран на основе полиэфиримида Ultem в процессе ультрафильтрации

Рогожина Е., Сеньчукова А.С., Файков И. И., Пулялина А.Ю.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: st073588@student.spbu.ru

Ультрафильтрация является распространенным мембранным методом концентрирования, очистки и фракционирования жидких сред и в настоящее время широко применяется в фармацевтической и пищевой промышленности, в области биомедицины и биотехнологий, при подготовке питьевой воды и очистки сточных вод.

Для реализации ультрафильтрации в различных промышленных процессах используемые мембраны должны обладать, помимо высокой селективности и производительности, термической и химической стойкостью, механической прочностью, а также увеличенным сроком эксплуатации. В связи с этим разработка новых мембранных материалов с указанными характеристиками и усовершенствование уже имеющихся остается актуальной задачей.

Полигетероарилены являются перспективными материалами для изготовления ультрафильтрационных мембран, поскольку отличаются хорошими пленкообразующими свойствами и высоким уровнем эксплуатационных свойств. В то же время, требуется развитие новых подходов для достижения оптимального баланса между селективностью и производительностью данных материалов. Варьирование условий формования ультрафильтрационных мембран представляет собой один из способов регулирования их морфологии и транспортных параметров. В задачи данной работы входило получение асимметричных пористых мембран на основе коммерчески доступного полиэфиримида Ultem, а также сравнительный анализ структуры, производительности и задерживающей способности мембран, полученных в различных условиях формования.

Формование мембран осуществляли методом инверсии фаз. Морфология и состав мембран были исследованы методами СЭМ и ИК спектроскопии. Оценка разделительных свойств мембран проводилась в ходе ультрафильтрации модельных водных растворов белков различной молекулярной массы. В частности, были определены такие параметры, как удельная производительность, коэффициент задержания, степень восстановления потока и номинальная молекулярная масса задержания. Кроме того, были установлены условия формования мембран, позволяющие получить оптимальные показатели транспортных характеристик.

Рис. 1. Структура полиэфиримида Ultem

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 18-79-10116.

Авторы работы выражают благодарность ресурсным центрам СПбГУ: РЦ «Термогравиметрические и калориметрические методы исследования», РЦ «Рентгенодифракционные методы исследования», РЦ «Криогенный отдел», РЦ по направлению Химия, Междисциплинарный РЦ по направлению «Нанотехнологии».