Разработка универсальной методики синтеза метакрилатных органогелей для перспектив применения в фотолитографии

Стратонович А.В.,1 Карцев Д.Д.,1 Прилепский А.Ю., 1Левкин П.А.1,2

Магистр, 1 курс

1Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Международный научный центр SCAMT, Санкт-Петербург, Россия

2Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Biological and Chemical Systems – Functional Molecular Systems (IBCS-FMS), Karlsruhe, Germany

Фоторезисты представляют собой составы на основе светочувствительных полимеров, способных к изменению химических и физических свойств при воздействии излучения в ультрафиолетовом спектре. Фоторезисты являются базовым инструментом в процессе фотолитографии, являющейся универсальным подходом для селективной функционализации поверхности.

Данная работа направлена на созданиефоторезиста на основе полиметакрилатных органогелей, способных к фотодеградации даже в отсутствии фотосенсибилизаторов. Описанная в литературных источниках точность экспонирования делает данный метод подходящим для решения задач селективной химической модификации поверхности стекла и других материалов [1].Полиметакрилатные  органогели обладают высокой износостойкостью и химической инертностью, что позволит применять их для работы с различными растворителями и реагентами. Широкий спектр их параметров регулируется строением мономеров и растворителем, что делает данный подход универсальным.

В результате проведённых исследований были получены органогели и исследованы их свойства фотодеградации. Тонкая пленка геля была получена путем синтеза геля на основе лаурил- и бутилметакрилата в качестве мономеров. Инициатором выступал азобисизобутиронитрил, растворенный в нонаноле.

Рис. 2. Схема синтеза органогеля.

После синтеза было проведено ультрафиолетовое облучение полученного геля. Заметно, что после 10 минут экспонирования, часть геля, что не была накрыта фотошаблоном – разложилась.

Рис. 1. A Стекло, покрытое тонкой пленкой. Б Фотодеградировавшая пленка

Работа выполнена при государственной финансовой поддержке ведущих университетов Российской Федерации в рамках программы ITMO FellowshipandProfessorshipProgram.

Литература

- Scheiger J.M., Li S., Brehm M., Bartschat A., Theato P., Levkin P.A. Inherently UV Photodegradable Poly(methacrylate) Gels // Adv. Func. Mat., 2021, vol. 7, № 2105681.