ПОЛУЧЕНИЕ 21R-СИАЛОНОВОЙ КЕРАМИКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ 2.5 МАС. % SM2O3 МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ

М.Д.Мельников1, 2А. С. Лысенков1, Д. Д. Титов1, К. А. Ким1, Д. В. Гридин3,

М. Г. Фролова1, Н. В. Петракова1, С. Н. Ивичевa1, Ю.Ф. Каргин1

Студент, 2 курс специалитета

### 1Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН),

2Россия, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

3ООО “Плазмотерм”, ул. Тарутинская, 1, Москва, 121108 Россия

E-mail: mixa4300@mail.ru

SiAlON – это общее название керамических сплавов на основе нитрида кремния. Такая керамика считается материалом с превосходной твердостью, высокой прочностью в диапазоне от комнатной до высоких температур и более высокой химической стабильностью, чем нитрид кремния [1, 2]. Сиалоновая (SiAlON) керамика сочетает в себе прочность и улучшенную химическую стабильность, благодаря микроструктуре нитрида кремния.  В работе рассматривается 21R-сиалон со спекающей добавкой и без нее.  Однако этот материал недостаточно изучен, так как получить плотную 21R-сиалоновую керамику без использования спекающих добавок невозможно [3, 4].

Целью работы являлось изучение свойства 21R-сиалоновой керамики со спекающей добавки оксида самария (2.5 мас. %). Керамику получали методом горячего прессования в интервале температур 1650–1950°С в потоке азота с максимальным удельным давлением 30 МПа.

По данным дилатометрических исследований устанавливали температурный интервал проведения обжигов керамики, подготовленной исходной шихтовой смеси. Температура начала усадки 21R-сиалона составляет 1689°C. Спекающая добавка Sm2O3 снижает температуру начала усадки до 1465°C. Горячее прессование шихты 21R-сиалона с 2.5 мас. % Sm2O3 проводили в диапазоне температур 1600–1750°C с шагом 50°C.

В результате выполнены эксперименты по получению керамики 21R-сиалона из шихты без использования спекающей добавки и с добавкой Sm2O3 методом горячего прессования. Изучены фазовый состав, плотность, прочность при изгибе, микротвердость полученных керамических образцов в зависимости от температуры обжига.

Благодарность.

Автор выражает глубокую благодарность заведующему лаборатории №33 ИМЕТ РАН д.х.н. Каргину Ю.Ф.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-03-00455а).

Литература

- Izhevskiy V.A., Genova L.A., Bressiani J.C. et al. // J. Eur. Ceram. Soc. 2000. V. 20. № 13. P. 2275.

- Yamada T., Yamao T., Sakata S. // Key Eng. Mater. 2007. V. 352. P. 173. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.352.173

- Rosenflanz A. // Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 1999. V. 4. № 5. P. 453.

- Lysenkov A.S., Stolbova M.O., Titov D.D. et al. // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. V. 848. P. 012052.

- Лысенков А. С. СВОЙСТВА 21R-СИАЛОНОВОЙ КЕРАМИКИ С ДОБАВКОЙ ОКСИДА САМАРИЯ, ПОЛУЧЕННОЙ ГОРЯЧИМ ПРЕССОВАНИЕМ // Журнал неорганической химии, 2021, T. 66, № 8, стр. 1092-1098