Рециклинг отходов активного угля

Соловей В.Н., Самонин В.В.

Старший преподаватель кафедры химии и технологии материалов и изделий сорбционной техники

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

E-mail: lera_solovei@mail.ru

Одним из эффективных инструментов решения проблем ресурсосбережения является формирование производственного механизма, направленного на рациональное и эффективное использование вторичных ресурсов. Создание ресурсосберегающих технологий в сочетании с охраной окружающей среды при переработке вторичного сырья является одной из наиболее актуальных задач нашего времени. Эффективным способом сокращения отходов является их переработка с расширением номенклатуры товарной продукции предприятий, для чего создаются новые технологии.

Немаловажную проблему для производств активного угля (АУ) представляет реализация отходов (угольная пыль, угольно-смоляная паста, карбонизированная и активированная мелочь), которые в сумме могут достигать до 20 % от объема производства АУ. Из них в настоящее время в виде товарной продукции реализуются лишь отходы активированной мелочи для процессов очистки жидких сред.

Так, например, одним из отходов производств по получению древесных активных углей, в частности березового активного угля (БАУ), после стадии карбонизации на этапе дробления является пыль древесного карбонизата (ДК). Ввиду этого целью данной  работы является реализация возможности рециклинга пыли ДК с переработкой в высокоэффективные сферические АУ путем применения технологии жидкостной грануляции [1]. Древесный карбонизат был предоставлен научно-производственным предприятием «Полихим», на котором в процессе производства АУ в месяц образуется около 15 т данного материала.

Из размолотого материала (диаметр частиц – до 0,25 мм) проведена проверка принципиальной возможности получения сферических гранул методом жидкостной грануляции. Вследствие того, что ДК уже имеет некую пористость, с целью блокировки пористой структуры осуществлялась предварительная пропитка ДК машинным маслом. В качестве связующего использовались каменноугольная или лесохимическая смолы.

В результате формования ДК со связующим в водной среде был получен гранулят с преобладающей фракцией (2 – 2,8) мм. После карбонизации и парогазовой активации для полученных сферических углеродных сорбентов были также исследованы некоторые основные характеристики, такие как прочность на истирание и предельный объем сорбционного пространства: П = 69 %, WS = 0,42 см3/г.  В то же время активный уголь марки БАУ, отходом которого является ДК, имеет прочность не менее 60 %, а предельный объем сорбционного пространства WS = (0,30 – 0,35) см3/г.

Преимуществом получения по технологии жидкостной грануляции АУ является сферическая форма гранул, которая обеспечивает более высокую механическую прочность, правильную геометрическую упаковку при загрузке адсорберов и более низкое аэродинамическое сопротивление при использовании АУ в целях очистки воздуха, например, при снаряжении противогазовой коробки.

Литература

- Соловей, В. Н. Применение жидкостной грануляции для получения углеродных сорбентов сферической формы [Текст] / В. Н. Соловей, В. В. Самонин, Е. А. Спиридонова [и др.] // Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). – 2015. – № 31. – С. 84 – 88.

- Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №21-79-30029).