Синтез фосфатов Ca8+0.5xZnR(PO4)7-x(GeO4)x (R=Dy, Sm) (х = 0.2; 0.4; 0.6): влияние соотношения допирующих анионов (GeO4)4- на люминесцентные свойства

Д.С. Мороз1, Д.В. Дейнеко1,2

Студент, 5 курс специалитета

e-mail: daria.moroz@chemistry.msu.ru

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия

2 Лаборатория арктической минералогии и материаловедения, 
Кольский научный центр, РАН, Апатиты, Россия

В современном мире растущее потребление энергии ставит задачу поиска способов энергосбережения. Так, в сфере осветительных приборов уменьшение потребляемой энергии может быть достигнуто улучшением эффективности диода и/или люминофора, покрывающего этот диод. Люминофоры, используемые в этих целях, обычно представляют собой фосфаты [1], аллюминаты и силикаты, содержащие оптически-активные примеси.

В классе фосфатов вещества со структурой β-Ca3(PO4)2 представляют большой интерес [2], накоплены достаточно обширные знания по изо- и гетеровалентным (в том числе на ионы лантаноидов) замещениям в катионной части данной структуры [3]. Однако ввиду дороговизны синтеза соединений для катионных замещений было проведено исследование влияние замещений в анионной подрешётке. Показано, что на интенсивность люминесценции оказывает влияние как общая симметрия элементарной ячейки, так и локальная симметрия позиции, в которой находится люминесцентно-активный ион.

Существует несколько основных методов синтеза люминофоров: классический твердофазный метод, проводящийся при высоких температурах (T = 1100 ºС); золь-гель метод, при котором исходные реагенты переводятся в раствор и оказываются смешанными на микроуровне, что позволяет получать высокую гомогенность продуктов; гидротермальный метод, который не требует высоких температур и позволяет получать продукт в виде микрокристаллов.

Серии новых тройных фосфатов кальция Ca8+0.5xZnR(PO4)7-x(GeO4)x получены твердофазным высокотемпературным синтезом. В качестве исходных реагентов были использованы CaCO3, NH4H2PO4, Sm2O3, Dy2O3, ZnO, GeO2. Вещества исследованы методом рентгенофазового анализа, доказана их однофазность и изоструктурность β-Ca3(PO4)2. Отсутствие сигналов генерации второй оптической гармоники и слабые экстремумы на температурных зависимостях тангенсов углов диэлектрических потерь позволили отнести данные соединения к пространственной группе Rc.

Исследование люминесцентных свойств полученных систем 
Ca8+0.5xZnDy(PO4)7-x(GeO4)x и Ca8+0.5xZnSm(PO4)7-x(GeO4)x показало, что наибольшей интенсивностью люминесценции в случае с Dy3+ обладает соединение с концентрацией германия x = 0.6 мольн. % при возбуждении на длине волны λex = 350 нм в области полосы с переносом заряда (Charge Transfer Band – CTB), а в случае с Sm3+ - соединение с концентрацией германия х = 0.2 мольн. % при возбуждении на длине волны λex = 404 нм.

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ (СП-859.2021.1).

1. И.В. Никифоров, Д.В. Дейнеко, И.Ф. Дускаев, Физика твердого тела, 5, 766 (2020).

2. D.V. Deyneko, S.M. Aksenov, V.A. Morozov, S.Yu Stefanovich, O.V. Dimitrova, O.V. Baryshnikova, B.I. Lazoryak. Zeitschfrift für Kristallographie, 229, 823 (2014).

3. D.V. Deyneko, S.M. Aksenov, I.V. Nikiforov, S.Yu. Stefanovich, B.I. Lazoryak. Crystal Growth and Design, 20, 6461–6468 (2020).