Разработка методики синтеза антибактериального покрытия на основе ковалентно связанного через пептидный линкер ванкомицина с поверхностью ксерогеля гидратированного TiO2

Данилова Е. Е., Петров А. А., Земцова Е. Г.

Студент, 3 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: lenadanilova13@mail.ru

Титан и титановые сплавы являются основными материалами для изготовления имплантатов ввиду их хорошей биосовместимости и отличительных механических свойств. Однако инфекция на титановых имплантатах и на окружающих тканях по-прежнему остаётся проблемой, которую обычно трудно устранить медикаментозно и которая в конечном счёте может привести к удалению имплантата. Так как общей антибиотикопрофилактики часто бывает недостаточно для ингибирования процесса роста на поверхности имплантата биопленки [1], формирующейся из бактерий и продуктов их жизнедеятельности, в дополнение к ней пришло местное применение антибиотиков. Создание покрытий, препятствующих возникновению инфекций у поверхности имплантата и по возможности способствующих интеграции окружающих тканей на него стало одним из важнейших направлений в эндопротезировании.

Исходя из механизма взаимодействия некоторых антибиотиков (таких как гентамицин и ванкомицин и др.) с бактериями [2], можно предположить, что геометрия антибактериальных молекул, в частности их длина, напрямую будет влиять на скорость устранения микробных организмов из преимплантантного пространства.

В данной работе произведен синтез ксерогеля TiO2, модифицированного 3-аминопропилтриэтоксиланом, на который через аминогруппу были последовательно ковалентно привиты олигопептид и ванкомицин (Рис. 1.):

Рисунок 1.

Олигопептиды синтезировались посредством реакции этерификации к поверхностным амминогруппам ксерогеля TiO2 был ковалентно присоединен N-защищенный Fmoc-Gly (Aldrich) в избыточном количестве.  Последующее удлинение цепи проводилось через снятие Fmoc-защиты с глицина при помощи метилпиперидина и последовательное присоединение каждого следующего аминокислотного фрагмента, катализируемое HBTU.

Литература

1. Jahanmard F. et al. Toward Antibacterial Coatings for Personalized Implants //ACS Biomaterials Science & Engineering. – 2020. – Т. 6. – №. 10. – С. 5486-5492.

2. Walsh C. Molecular mechanisms that confer antibacterial drug resistance //Nature. – 2000. – Т. 406. – №. 6797. – С. 775-781.