Изучение адсорбции ДНК-дуплексов, содержащих комплементарные несоответствия, на наночастицах золота

Горбунова Е.А.,1,2 Епанчинцева А.В.2

Студент, 5 курс специалитета

1Новосибирский государственный университет,

факультет естественных наук, химическое отделение, Новосибирск, Россия

2Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск Россия
E-mail: gorbunova-ekaterina@inbox.ru

Ассоциаты наночастиц золота (НЧЗ) с нуклеиновыми кислотами (НК) известны в биомедицине как многообещающая основа для создания эффективных систем внутриклеточной доставки терапевтических НК благодаря своей нетоксичности и химической инертности. Также ассоциаты НЧЗ-НК широко используют в разработке диагностических систем из-за их уникальных оптических свойств. Ранее в лаборатории биомедицинской химии ИХБФМ СО РАН была изучена нековалентная адсорбция одноцепочечных (оц) ДНК на НЧЗ в условиях низкой ионной силы [1]. При этом полного и исчерпывающего представления о механизме адсорбции двухцепочечных (дц) ДНК в литературе до сих пор не представлено.

Цель работы - исследование нековалентной адсорбции дцДНК (20 п.о.), содержащих комплементарные несоответствия («нависания»), на сферических НЧЗ в условиях низкой ионной силы. «Нависания», составленные из одного, двух или четырех высокоаффинных к НЧЗ TTGTTG-мотивов, находились на 3’-конце ДНК-цепей.

Исследовали кинетические аспекты связывания ДНК и НЧЗ по электрофоретической подвижности ассоциатов НЧЗ в 0,8% агарозном геле. Установили, что значение времени полунасыщения НЧЗ дуплексом с TTGTTG-нависанием было меньше, чем для ассоциата с тупоконечным дуплексом вследствие разных режимов взаимодействия дуплексов различного строения с НЧЗ. Показано, что увеличение длины нависания с мотивом TTGTTG от 0 до 24 нуклеотидов не изменило достигаемый уровень покрытия оцДНК на НЧЗ, хотя длина олигонуклеотида изменилась в 2,2 раза, то есть высокоаффинный мотив выступает в роли «якоря» и обеспечивает компактное размещение олигонуклеотида на поверхности НЧЗ. Однако включение высокоаффинного «нависания» длиной 12-24 н. в состав дцДНК не увеличило эффективность его адсорбции на НЧЗ. Выявили, что при получении ассоциатов НЧЗ с ДНК в различных температурных условиях (в диапазоне от 15 до 45 ºС) существует более одного термодинамически устойчивого состояния системы НЧЗ-ДНК для некоторых из изученных дцДНК. В каждом из этих состояний система НЧЗ-ДНК представляет собой набор разнозаряженных ассоциатов, представленность которых различна в зависимости от условий получения ассоциатов. Совокупность полученных экспериментальных данных указывает на кооперативный характер связывания ДНК и НЧЗ.

Исследование поддержано в рамках государственного задания ИХБФМ СО РАН №121031300042-1.

Литература

1. Epanchintseva A., Vorobjev P., Pyshnyi D., Pyshnaya I. Fast and Strong Adsorption of Native Oligonucleotides on Citrate-Coated Gold Nanoparticles // Langmuir. – 2018. – V. 34. - № 1. – P. 164-172.