Стимулчувствительные микрогели как перспективная платформа для создания биосенсорных систем

Ефремова О. В.

Студентка, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: EfremovaO99@yandex.ru

В настоящее время все большее внимание исследователей привлекает модификация поверхностей полимерами, которая позволяет не только значительно изменить свойства поверхностей, такие как смачиваемость, адгезия и шероховатость, но и позволяет придать им новые функциональные свойства. Наиболее простым и эффективным способом модификации поверхностей является адсорбция полимеров, в результате чего на поверхности формируется полимерная пленка. Это позволяет обеспечить последующую эффективную иммобилизацию на таких поверхностях биомолекул, где полимерная пленка действует как своеобразный "клей", надежно удерживающий биомолекулы. В литературе приведены примеры, где подобный подход был применен для создания ферментативных биосенсорных систем.

Для иммобилизации ферментов особый интерес представляют стимулчувствительные полимеры, в частности микрогели на основе поли(N-изопропилакриламида) (ПНИПАМ). В данной работе рассмотрено применение pH- и термочувствительного микрогеля, основе сополимера N-изопропилакриламида и аминопропилметакриламида (П(НИПАМ-со-АПМА)) для модификации поверхности планарных графитовых электродов (предварительно модифицированных диоксидом марганца для придания пероксидочувствительных свойств) и последующей электростатической иммобилизации глюкозооксидазы (модельный фермент) в целях создания амперометрических биосенсоров на основе подобных микрогель-ферментных систем. На поверхность последовательно наносили (путем адсорбции) сначала микрогель, а затем – фермент, каждая стадия сопровождалась циклами промывки и высушивания.

Получены зависимости электрохимических откликов биосенсора от концентрации микрогеля в растворе, используемом для модификации поверхности электродов, и времени адсорбции фермента. Определены оптимальная концентрация микрогеля, а также оптимальное время адсорбции глюкозооксидазы, при которых сформированные биосенсорные покрытия демонстрируют высокие и стабильные электрохимические отклики. Оценен предел детекции глюкозы при оптимальных условиях формирования биосенсоров.

Рассмотренные микрогель-ферментные пленки могут представлять собой основу для разработки биосенсорных систем с регулируемой ферментативной активностью (в том числе в перспективе и для создания мультиферментных систем), в которых воздействие температуры на свойства полимерной матрицы (микрогель) будет приводить к изменению активности иммобилизованного фермента (ферментов).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект РНФ № 22-24-00424).