Композитный материал на основе биотрансформированной целлюлозы с антибактериальными свойствами

Самофалова И.Д., Сайфутдинова А.Р.

Студент, 1 курс магистратуры;

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,

кафедра физической и коллоидной химии, Москва, Россия

E-mail: irinasam2014@yandex.ru

В последнее время во всем мире большое внимание уделяется решению экологических проблем. Это связано с резким усилением отрицательного влияния человека на окружающую среду. В связи с этим, чтобы соответствовать принципам устойчивого развития, необходимо переходить на использование композитных материалов на основе биоразлагаемых материалов. Перспективным является использование в качестве основы для таких композитов мицелия высших грибов базидиомицетов. Биоматериалы на основе мицелия грибов рассматриваются как новая альтернатива синтетическим материалам за счет ряда их свойств: способность к биоразложению, биосовместимость, высокие механические свойства и т.д. [1,2]

В данной работе мы предлагаем использовать гифы мицелия базидиомицета Trametes Hirsuta в качестве носителя активных компонентов для создания антибактериальных композитов. Для обеспечения пролонгированного высвобождения активного компонента, в нашем случае антибиотика ванкомицина, из композита на поверхность волокон мицелия были иммобилизированы микрочастицы на основе карбоната кальция (ватерит), которые использовались в качестве носителя антибиотика.

Полученный композит исследовался с помощью широкого спектра физико-химических методов анализа, включая сканирующую электронную микроскопию, ИК-спектроскопию, сорбционный метод анализа и т.д. Изучены микробиологические свойства полученного композита. В ходе исследования было выявлено, что образующийся в процессе твердофазного культивирования мицелий обладает более развитой поверхностью по сравнению с исходным сырьем. Мы показали возможность капсулирования модельного активного компонента ванкомицина в сферические частицы ватерита с одновременной иммобилизацией последних на волокна мицелия с возможностью загрузки активного компонента вплоть до 80%. Показано, что полученный композиционный материал обладает антибактериальным действием и может быть использован в качестве антибактериального композита.

Литература

1.	Yang L., Park D., Qin Z. Material Function of Mycelium-Based Bio-Composite: A Review // Front. Mater. Frontiers Media S.A., 2021. Vol. 8.

2.	Manan S. et al. Synthesis and applications of fungal mycelium-based advanced functional materials // J. Bioresour. Bioprod. Elsevier B.V., 2021. Vol. 6, № 1. P. 1–10.