Влияние наночастиц диоксида церия на прооксидантные свойства

сывороточного альбумина человека

Кочнева Е.М.,1 Пойменова Ю.А.,1 Созарукова М.М.1, 2, Проскурнина Е.В.3

Студентка, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

3Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова, Москва, Россия

E-mail: katerina80103@gmail.com

Наночастицы диоксида церия демонстрируют способность выполнять функции ряда природных ферментов [1]. Сочетание уникальных физико-химических и нанозимных свойств расширяет спектр потенциальных биомедицинских применений нанодисперсного СеО2, что, в свою очередь, делает необходимым исследование взаимодействия наночастиц СеО2 с различными биомолекулами, в том числе с белками. Целью данной работы был анализ влияния наночастиц СеО2 на прооксидантные свойства сывороточного альбумина человека (САЧ) хемилюминесцентным (ХЛ) методом в системе генерации алкилпероксильных радикалов.

В результате синтеза по методике, основанной на термогидролизе гексанитратоцерата аммония(IV) [2], был получен электростатически стабилизированный коллоидный раствор ультрамалых наночастиц (3 нм) СеО2. Была приготовлена серия золей СеО2, модифицированных САЧ в различных соотношениях по молям 1:1, 1:2, 2:5, 1:5, 1:10 и 1:20. Образование супрамолекулярных комплексов САЧ:СеО2 было подтверждено данными, полученными с помощью ИК-спектроскопии и MALDI-TOF масс-спектроскопии. В качестве АФК-генерирующей модели использовали термоиндуцированный распад 2,2'-азо-бис(2-амидинопропан) гидрохлорида (АБАП), кинетические кривые регистрировали в присутствии люминола [3].

Добавление индивидуального САЧ к системе АБАП/люминол приводило к развитию сложной кинетики с несколькими фазами на ХЛ-кривой. Помимо области подавления ХЛ (антиоксидантное действие), на хемилюминограммах белка присутствовали фазы подъема и нового стационарного свечения, что свидетельствовало о прооксидантных свойствах альбумина или его продукта. Для оценки влияния наночастиц СеО2 на редокс-статус белка была подобрана концентрация САЧ, при которой в ХЛ-модели АБАП/люминол проявляется только прооксидантная составляющая кинетического профиля альбумина (фаза нового стационарного свечения). Для комплексов САЧ:СеО2 в исследуемых соотношениях было получено снижение уровня стационарного свечения при сравнении с ХЛ-кривыми соответствующих по концентрациям растворов индивидуального белка. При этом эффект не зависел от концентрации наночастиц СеО2. Был сделан вывод о том, что связывание наночастиц CeO2 с САЧ приводит к повышению окислительной модификации белка.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 21-73-00251).

Литература

1. Sozarukova, M. M. et al. New facets of nanozyme activity of ceria: lipo-and phospholipoperoxidase-like behaviour of CeO2 nanoparticles // RSC Adv. 2021. Vol. 11(56). P. 35351–35360.

2. Shcherbakov, A. B. et al. Facile method for fabrication of surfactant-free concentrated CeO2 sols // Mater. Res. Express. 2017. Vol. 4(5). P. 4.

3. Alekseev A.V., et al. Determination of antioxidants by sensitized chemiluminescence using 2,2′-azo-bis(2-amidinopropane) // Moscow Univ. Chem. Bull. 2012. Vol. 67(3). P. 127–132.