Применение слоистых структур для модуляции света в среднем инфракрасном диапазоне

Сопко И.М.1, Князев Г.А.2

1физик, 2доцент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: sopkoim@my.msu.ru

Подавляющее число акустооптических устройств рассчитано на работу в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Тем не менее, средний ИК диапазон привлекателен из-за окна прозрачности атмосферы в диапазоне длин волн 8-14 мкм и тем, что на него приходится максимум теплового излучения при комнатной температуре.

Представлены результаты эксперимента по наблюдению акустооптической модуляции света в структуре Ge-воздух-Al. Схема эксперимента представлена на рис. 1. Поляризация CO2 лазера контролировалась с помощью пластинки λ/4 и поляризатора. Далее на пути лазерного пучка располагался телескоп на основе собирающей линзы и асферического зеркала, обеспечивающий контроль углового спектра пучка. Исследуемая структура представляла собой призму с углами при основании 14,5°. Эта призма с помощью микрометрической подачи и пьезоподвижки располагалась на расстоянии нескольких десятков микрон от алюминиевого зеркала на противоположную строну которого была наклеена круглая пластина из пьезокерамики ЦТС-19 диаметром 2 см.

Для наблюдения сигнала фотоприемника использовались одновременно осциллограф (временная зависимость) и анализатор спектра. В эксперименте удалось наблюдать модуляцию отраженного света, глубина модуляции составила 0,00008 при 1Вт мощности. При этом рабочая частота была равна 1,5МГц. Это оказывается близким по величине к рассчитанному значению глубины модуляции: 0,00012 для пьезоэлемента в виде диска радиусом в 2 см и величины изменения зазора в 1,2 нм.

| . |  |
| --- | --- |
| Рис. 1. Схема установки |

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-20113

Литература

- I.M. Sopko, D.O. Ignatyeva, G.A. Knyazev, V.I. Belotelov. Efficient acousto-optical light modulation at the mid-infrared spectral range by planar semiconductor structures supporting guided modes // Physical Review Applied, 13(3), 2020