Гидродинамически изолированные магнитные микрочастицы суспензии в магнито-оптическом пинцете

Павлов О.О.1, Щелкунов Н.М.2, Любин Е.В.3

1студент,2младший научный сотрудник, 3кандитат физико-математических наук

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: pavlov.oo18@physics.msu.ru

Методы исследования вязких и упругих свойств микрообъектов, а также сил взаимодействия между микрообъектами имеют фундаментальное значение для различных областей медицины, коллоидной химии и биологических исследований. Один из таких методов основан на создании эффективной пространственной потенциальной ямы, формируемой неоднородным оптическим полем вблизи перетяжки жёстко сфокусированного лазерного луча. Захват микрообъектов в такую потенциальную яму, а также управление захваченным микрообъектами, называется методом оптического пинцета [1,2].

Одной из областей применения метода оптического пинцета является измерение магнитных свойств объектов микромасштаба, которыми могут являться, например, микрокапсулы, используемые для адресной доставки лекарств [3]. С целью измерения магнитных свойств также могут быть использованы другие методы, например вибрационная магнитометрия, однако метод оптического пинцета обладает принципиальным преимуществом, заключающимся в анализе парного взаимодействия частиц, что позволяет исключить влияние взаимной намагниченности и получать данные об индивидуальных магнитных свойствах микрообъектов.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки по измерению силы магнитного взаимодействия

В связи с актуальностью измерения магнитных свойств микрочастиц в том числе в области адресной доставки лекарств, интерес представляют методы, позволяющие потенциально повысить точность данных измерений. Настоящая работа предлагает использование гидродинамического изолятора, помещаемого между захваченными в двухлучевой оптический пинцет частицами, для минимизации или полного устранения гидродинамической корреляции движения частиц. Наличие упомянутой корреляции было показано в ранних работах, посвящённых тематике прямого измерения сил магнитного взаимодействия частиц [4]. Ожидается, что данный шаг позволит повысить точность измерения магнитных моментов частиц, исключая из наблюдаемых при измерениях данных влияние эффективной силы гидродинамического взаимодействия. В качестве изолятора предлагается использовать стенки из фоторезиста, печать которых производится с помощью метода двухфотонной полимеризации.

Рис. 2. Модель гидроизолятора

Литература

1. Ashkin A., Dziedzic J. M., Bjorkholm J. E., Chu S. Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielecrtic particles // Opt. Lett. - 1986. - v.11, no. 5. - pp. 288-290.

2. Neuman K. C., Block S. M. Optical trapping // Rev. Sci. Instrum. - 2004. - v. 75, n0. 9. - pp.2787-2809.

3. Vavaev E., Novoselova M., Shchelkunov V., et al. CaCO3 Nanoparticles Coated with Alternating Layers of Poly-L-Arginine Hydrochloride and Fe3O4 Nanoparticles as Navigable Drug Carriers and Hyperthermia Agents // ACS Appl. Nano Mater. – 2022, v.5, no.2 – pp. 2994-3006.

4. Bartlett P., Henderson S. I., Mitchell S.J., Measurement of the hydrodynamic forces

between two polymer-coated spheres // Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A – 2001. –

v. 359, pp. 883–893.