Сорбция хлора материалами на основе оксида графена

и восстановленного оксида

Иванникова А.С.1

Студент, 2 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: alex63117@gmail.com

Оксид графена (ГО) обладает рядом уникальных свойств, определяющих широкие области его применения, в том числе создание мембран различного типа. Способность оксида графена взаимодействовать с веществами различной природы возникает из-за наличия большого количества кислородсодержащих функциональных групп. Кроме того, оксид графена обладает большим количеством дефектов из-за особенностей метода его получения. [1] Как кислородсодержащие группы, так и дефекты могут стать центрами сорбции молекул хлора. Дехлорирование воздуха – это важный процесс для множества производств, поэтому исследование сорбционной способности углеродных материалов является важной задачей.

Целью работы являлось изучение сорбционной способности материалов на основе оксида графена и его восстановленной формы (в виде порошка или пленки) по отношению к молекулам хлора. Этот процесс представляет интерес с фундаментальной и практической точек зрения. Его изучение в дальнейшем может привести к созданию новых фильтров на основе оксида графена.

Дисперсию оксида графена получали из графита по модифицированному методу Хаммерса [2]. Далее путем медленного удаления воды получали порошок и пленки ГО. \. Для хлорирования в виалу объемом 10 мл помещали 100 мг порошка ГО (или ВГО) заполняли виалу газообразным хлором, оставляли под действием света на несколько часов. Полученные после вскрытия виалы образцы многократно промывали ацетоном и сушили. Все вещества исследовались физико-химическими методами анализа.

Рентгенофлуоресцентный анализ и проба Бейльштейна подтвердили наличие хлора в образцах. Спектральными методами (ИК- и КР-спектроскопией) было доказано, что при нормальных условиях не происходит ковалентного связывания с функциональными группами на поверхности оксида графена. Также было доказано, что молекулы Cl2 удаляются из структуры оксида графена только после нагрева выше 125 °С в вакууме; при нагревании до той же температуры на воздухе десорбция не происходит.

Таким образом, в настоящей работе показано, что происходит сорбция хлора на поверхности и в межслоевом пространстве ГО за счет ван-дер-ваальсового взаимодействия либо при координационном взаимодействии с кислородсодержащими функциональными группами. Полученные результаты позволяют сделать вывод об отсутствии образования ковалентных связей хлора с функциональными группами на поверхности ГО при комнатной температуре, а также демонстрируют способность оксида графена к адсорбции/десорбции молекул галогенов. Это свойство может способствовать созданию новых мембранных фильтров на его основе.

Литература

1.	Motevalli B., Sun B., Barnard A.S. Understanding and Predicting the Cause of Defects in Graphene Oxide Nanostructures Using Machine Learning // J. Phys. Chem. C. American Chemical Society, 2020. Vol. 124, № 13. P. 7404–7413.

2.	Sun Y.P. et al. Preparation of bulk 13c-enriched graphene materials // J. Nanomater. 2010. Vol. 2010.