Применение золы гречневой и рисовой шелухи в качестве

наполнителя эпоксидных материалов

Валеева А.Р., Долгова А.В.

аспирант, 1 курса

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева, Казань, Россия

E–mail: alina.valeevaa@yandex.ru

Введение. Зеленая химия, применение природных наполнителей является принципиально новым и перспективным подходом к сокращению использования токсичных химических веществ и уникальных компонентов. В связи, с чем интересно применение комбинированных материалов, в которых наполнителями являются природные растительные волокна, а основной матрицей - синтетические полимеры. Использование в составе полимерных композиционных материалов отходов сельскохозяйственного производства, в том числе гречневой и рисовой шелухи, оптимально отвечают на возрастающие требования охраны окружающей среды, [2].

Экспериментальная часть. Для определения влияния природного наполнителя – золы гречневой шелухи (ЗГШ) и рисовой шелухи (ЗРШ) на механические свойства эпоксидных материалов, были проведены следующие исследования: 1) измерена износостойкость образцов на вертикальном оптиметре ИЗВ-1; 3) измерена твердость по методу Шора (ГОСТ 24621-91); 4) измерен коэффициент статического трения (ISO 20808); 5) определена прочность на отрыв ГОСТ 32299-2013; 6) прочность на изгиб ГОСТ 4648-2014.

Обсуждение результатов.

Таблица 1 - Механические свойства эпоксидных материалов, наполненных золой гречневой и рисовой шелухи

| № п/п | Тип наполнителя | Удельная поверхность пор БЭТ, м2/г | Износ, ∙10-6 м | Твердость, HSD | Коэффициент статического трения | Прочность при изгибе (Ϭf), МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | базовый состав | - | 19 | 46,01 | 0,39 | 64,49 |
| 2 | ЗГШ | 3,564 | 11,9 | 47,37 | 0,18 | 24,70 |
| 3 | ЗРШ | 24,85 | 12,2 | 50,16 | 0,12 | 52,74 |

Экспериментально установлено, что максимальное снижение износа и коэффициента статистического трения на 31% и увеличение твердости на 9 % эпоксидных материалов, достигается при применении в качестве наполнителя ЗРШ (табл.1). Эффект снижения износа объясняется тем, что частицы оксидов металлов, входящие в состав ЗГШ и ЗРШ, препятствуют развитию деформаций в полимерной матрице, выступая в виде «шипов», скрепляющих структурные элементы сетчатого полимера, что способствует затруднению скольжения вдоль плоскостей сдвига [1].

Прочность при изгибе эпоксидных материалов при наполнении золой рисовой шелухи и гречихи снижается. Повышение износостойкости и твердости материалов и большее снижение коэффициента их трения может быть связано с большей пористостью ЗРШ, по сравнению с ЗГШ, так как наличие развитой пористой структуры определяет эффективность использования наполнителей при производстве полимерных материалов.

Литература

- Ахметзянов Р.Р. Разработка составов и технологии изготовления дисперсно- наполненных композиционных материалов для узлов трения / Р.Р. Ахметзянов, Т.Н. Вагизов, Э.Р. Галимов // Вестник казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2019. – Т.75. - №2. – С. 61-65.

- Готлиб Е.М. Сравнение модифицирующего действия золы рисовой и гречневой шелухи в эпоксидных антифрикционных покрытиях / Е.М. Готлиб, А.Р. Валеева, Е.С. Ямалеева, И.Д. Твердов, А.В. Долгова // Вестник югорского государственного университета. – 2021. № 4 (63). – С. 9-15.