Дискриминация альфа-частиц и гамма-квантов по форме импульса в перспективных жидких органических сцинтилляторах на основе линейного алкилбензола и кремнийорганических сцинтилляционных добавок
Сидоренков А. Ю.

Младший научный сотрудник
Институт ядерных исследований Российской академии наук, Москва, Россия

andy-27@yandex.ru
Детекторы на основе жидких сцинтилляторов всегда были в центре многих великих открытий в физике нейтрино, от первого обнаружения нейтрино до открытия осцилляций нейтрино. На сегодняшний день удалось достичь больших успехов в проведении прецизионных измерений свойств нейтрино в таких экспериментах, как KamLAND [1], Borexino [2], Daya Bay [3], RENO [4], Double Chooz [5]. Во всех этих экспериментах для эффективной регистрации нейтрино используются органические жидкие сцинтилляторы. В настоящее время в Китае строится нейтринный эксперимент нового поколения JUNO с массой жидкого сцинтиллятора 20 кт [6].
В настоящее время во многих экспериментах используется так называемый «стандартный» жидкий сцинтиллятор, состоящий из линейного алкилбензола (LAB), 2,5-дифенилоксазола (PPO) и 1,4-бис(2-метилстирил)бензола (bis-MSB). В качестве альтернативы «стандартному» жидкому сцинтиллятору на основе LAB был предложен и разработан новый высокоэффективный жидкий сцинтиллятор с кремнийорганической сцинтилляционной добавкой NOL 37 (Nanostructured Organosilicon Luminophore 37) [7].
В рамках комплексного исследования были проведены измерения формы сцинтилляционного импульса (кинетики сцинтилляционного свечения) образцов жидкого сцинтиллятора на основе LAB и NOL 37, а также других образцов жидких органических сцинтилляторов при облучении гамма-квантами и альфа-частицами.
По результатам измерений удалось установить, что кинетика сцинтилляционного свечения при облучении гамма-квантами характеризуется следующими постоянными времени: τ1=10,4±0,5 нс (84%), τ2=50,9±4,7 нс (9%) и τ3=152±14 нс (5%). В скобках указаны вклады компонентов в общий световыход. Кинетика сцинтилляционного свечения при облучении альфа-частицами характеризуется следующими постоянными времени: τ1=10,3±0,5 нс (57%), τ2=54,9±4,1 нс (16%) и τ3=274±15 нс (27%). Следует отметить, что разница между спектрами от гамма-квантов и альфа-частиц в большей степени проявляется во вкладах в общий световыход компонент кинетики свечения. В дополнение к этому также на протяжении 5 лет проводятся измерения кинетики сцинтилляционного свечения при облучении гамма-квантами, и уже можно говорить о долговременной стабильности данного параметра.
Литература

1. KamLAND collaboration, A. Gando et al., Reactor On-Off Antineutrino Measurement with KamLAND, Physical Review D. 2013, vol. 88 p. 033001

2. G. Bellini et al., Precision measurement of the 7Be solar neutrino interaction rate in Borexino, Physical Review Letters. 2011, vol.107, p. 141302

3. Daya Bay collaboration, F. P. An et al., Measurement of electron antineutrino oscillation based on 1230 days of operation of the Daya Bay experiment, Physical Review D. 2017, vol. 95, p. 072006

4. RENO collaboration, S. H. Seo et al., Spectral Measurement of the Electron Antineutrino Oscillation Amplitude and Frequency using 500 Live Days of RENO Data, Physical Review D. 2018, vol. 98, p. 012002

5. Double Chooz collaboration, Y. Abe et al., Improved measurements of the neutrino mixing angle θ_13 with the Double Chooz detector, Journal of High Energy Physics. 2014, vol. 10, p. 086
6. Fengpeng An et al, Neutrino Physics with JUNO, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 2016, vol. 43, p. 030401
7. A. Sidorenkov et al., Characterization of a high light yield liquid scintillator with a novel organosilicon fluor developed for astroparticle physics experiments. 2022, Eur. Phys. J. C, vol. 82, p. 1038

