Иттербиевый волоконный лазер, работающий в режиме переключения усиления на длине волны 1127 нм
Макеева А.Р.1,2,а,*, Филатова С.А.2,b, Камынин В.А.2,b, Рыбалтовский А.А 3,b
acтудент; bстарший научный сотрудник, к.ф.-м.н.
1Российский университет дружбы народов РУДН, Институт физических исследований и технологий, Москва, Россия
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
3Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Научный центр волоконной оптики им. Е.М. Дианова РАН, Москва, Россия
Лазеры, на основе волокон, легированных ионами иттербия (Yb3+), являются наиболее распространенными, генерирующими излучение в спектральном диапазоне 980-1160 нм [2]. Данные лазеры находят широкое применение в различных областях науки и техники благодаря своей компактности, высокой мощности и стабильности. На сегодняшний день иттербиевые волоконные лазеры активно используются для резки, маркировки, сварки и обработки материалов [5]. Реализованы разные конфигурации импульсных Yb волоконных лазеров с различными характеристиками выходного излучения. Однако наиболее простым решением для получения наносекундных или микросекундных импульсов является использование метода переключения усиления (gain-switch) в волоконных лазерах [3,4].

В данной работе предложен и исследован полностью волоконный Yb лазер, работающий в режиме переключения усиления на длине волны 1127 нм, с возможностью управления переключением усиления. 

[image: image1.emf]Генератор

Осциллограф

Плата 

управления

Фотодиод

ВБР ≈ 30 %

1127 нм

Yb

волокно

GT-Wave

976 нм

ВБР ≈100 %

1127 нм


Рис. 1. Схема экспериментальной установки по исследованию характеристик Yb волоконного лазера, работающего в режиме переключения усиления на длине волны 1127 нм. ВБР – волоконная брэгговская решетка.
На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки Yb волоконного лазера, работающего в режиме переключения усиления на длине волны 1127 нм. Накачка иттербиевого лазера осуществлялась одним полупроводниковым лазерным диодом с волоконным выходом, длиной волны излучения 976 нм и выходной мощностью до 27 Вт. В качестве активной среды использовалось оптическое волокно с многоэлементной первой оболочкой, легированное ионами иттербия (GTWave) [1]. Резонатор Yb лазера был сформирован двумя волоконными брэгговскими решётками (ВБР), выполняющими функцию глухого и выходного зеркал. «Глухая» (коэффициент отражения ≈100%) и «выходная» (коэффициент отражения ≈30%) ВБР были изготовлены на отрезках фоточувствительного германосиликатного волокна с помощью фазовой маски с периодом 775 нм и УФ-излучения эксимерного лазера с длиной волны 193 нм. Максимумы отражения обеих ВБР совпадали по длине волны (1127 нм). Длина активного волокна в резонаторе составила около 5 метров. Для ввода излучения накачки в резонатор, а также для выведения из него непоглощённой части этого излучения, использовался пассивный элемент конструкции GTWave-волокна, представляющий из себя волновод из нелегированного кварцевого стекла с диаметром поперечного сечения 125 мкм. Для реализации режима переключения усиления лазерный диод накачки был подключен к плате управления в связке с генератором, с помощью которого происходило управление параметрами модуляции тока лазерного диода (частота, форма импульса, амплитуда, длительность). 

На рис. 2(а) представлен спектр излучения Yb лазера. Длина волны генерации λс составила 1127 нм, что соответствует максимумам отражения ВБР, а ширина спектра Δλ, измеренная на полувысоте, не превышала 0,2 нм. На рис. 2(б) представлены полученные на выходе Yb лазера осциллограммы отдельного импульса и последовательности импульсов, следующих с заданной частотой 1 кГц. В данном случае ширина импульса на полувысоте составила τ ≈ 0,37 мкс, энергия импульса 6,2 мкДж, а пиковая мощность 12 Вт. 
[image: image2.png]MIHTEHCUBHOCTb, OTH. €[.

il
2

A=1127 HM
o 1.0
O
= 0,8 - *
Jd o 7
0,1 ©
o
. 0,6- AN=0,2 HM
0 ] ——H -
S
0,01 E EIEJ 0.4-
n
< 0,2-

0,0 — ————
0,001 < 1125 1126 1127 1128
: [lNHa BOMHbI, HM

1E-4 ~

‘I”nl“ [ ‘ ,HHL‘ﬂu‘lhlulllll..‘l. .‘dnli lll.IIL__.I‘ | JI
1000 1050 1100 1150 1200

[1NMnHa BOJHbI, HM



      [image: image3.png]0
Bpema, mc

O
] "
| | ! | ! | M
o oo o < AN o ~
~— o o o o o ﬂ
‘TS "HLO ‘9LO00HENDHBLH|/ w
O
m
S
O
'
M ﬁ
N~
3,
)
T
Tw
AN
\O
_ _ _ . _ _
o o) © < N o
— o o o o o

‘T8 "HLO '91L00HEUNOHALH|A




Рис. 2. а) Спектр излучения Yb лазера в разных масштабах; б) осциллограммы отдельного импульса и последовательности импульсов, следующих с частотой 1 кГц (на вставке).
В работе был впервые исследован Yb волоконный лазер, работающий в режиме переключения усиления на длине волны 1127 нм. Режим переключения усиления был реализован за счет модуляции полупроводникового диода накачки. Были исследованы параметры излучения Yb лазера в зависимости от параметров модуляции диода накачки.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-72-00126, https://rscf.ru/project/22-72-00126
Литература
1. Буфетов, И.А., Бубнов, М.М., Мелькумов, М.А., Дудин, В.В., Шубин, А.В., Семенов, С.Л., Кравцов, К.С., Гурьянов, А.Н., Яшков, М.В., Дианов, Е.М. Волоконные Yb-, Er–Yb-и Nd-лазеры на световодах с многоэлементной первой оболочкой // Квантовая электроника. 2005, № 35(4), с. 328-334.
2. Addanki, S., Amiri, I.S., Yupapin, P. Review of optical fibers-introduction and applications in fiber lasers // Results in Physics. 2018, № 10, p. 743-750. 

3. Petkovšek, R., Agrež, V. Single stage Yb-doped fiber laser based on gain switching with short pulse duration // Optics Express. 2014, № 22(2), р. 1366.

4. Yang, J., Tang, Y., Xu, J. Development and applications of gain-switched fiber lasers // Photonics Research. 2013, № 1(1), р. 52-57. 

5. Zhu, C., Wan, H., Min, J., Mei, Y., Lin, J., Carlson, B. E., Maddela, S. Application of pulsed Yb: Fiber laser to surface treatment of Al alloys for improved adhesive bonded performance // Optics and Lasers in Engineering. 2019, № 119, p. 65-76. 
_1738574644.vsd
Генератор


Осциллограф



