Необычные свойства сверхпроводящего состояния интерметаллического сверхпроводника Mo8Ga41
Ярыгина Д.А.1, Журенко С.В.2, Ткачев А.В.2, Гунбин А.В.2, Мазитова Д.И.3,4, Верченко В.Ю.5
Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

3Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
4Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет физики, Москва, Россия
5Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
E-mail: iarygina.da17@physics.msu.ru
Галлид молибдена Mo8Ga41 является интерметаллическим сверхпроводником, интересным для исследований необычными свойствами своего сверхпроводящего состояния. Для данного соединения наблюдается критическая температура сверхпроводящего перехода Тс = 9.7 К, а также достаточно высокое значение второго критического поля μ0Hс2 = 8.6 Tл [1]. Значение характеристического отношения 2Δ(0)/(kBTc) для Mo8Ga41 по разным оценкам находится в промежутке от 4.25 до 4.4 [2, 3], что заметно отклоняется от предполагаемого теорией БКШ предела 2Δ(0)/(kBTc) = 3.53 для слабого электрон-фононного взаимодействия. Механизм сверхпроводимости этого соединения до сих пор является предметом дискуссии, по некоторым данным для него характерна многощелевая сверхпроводимость [1, 2].
	[image: image1.png]



	[image: image2.jpg]c /

v

es

* measured data
_ZAIkBTc =44
—2A/k T =3.0
B ¢
= = two-gap model
ZA/kBTc =2.0and 4.0

0 0,2 04 06 08 1
T/T
c





	Рисунок 1. Кристаллическая структура (слева) [1] и зависимость электронной теплоемкости от температуры (справа) Mo8Ga41. [2]


Соединение Mo8Ga41 формирует кристаллическую структуру типа V8Ga41, в которой атомы Mo занимают 2 неэквивалентные кристаллографические позиции, а атомы Ga – 9 позиций (Рисунок 1). В центре находится кубооктаэдр GaGa12. Полиэдры MoGa10 соединены между собой вершинами, одна треугольная грань каждого полиэдра является общей с кубооктаэдром GaGa12, центром которого является уникальный атом Ga1. Атом Ga1 с кристаллографическим положением (0; 0; 0.5) не имеет контактов с атомами Мо в своей первой координационной сфере и характеризуется очень малой квадрупольной частотой, что благоприятно для исследования методом ЯМР.
Свойства сверхпроводящей щели Mo8Ga41 остаются предметом дискуссии, так как различные эксперименты дают противоречивые результаты. Результаты исследования соединения с помощью локальной магнитометрии, AC-калориметрии и сканирующей туннельной спектроскопии дают аргументы в пользу однощелевой модели в Mo8Ga41 [2]. При этом результаты ab-initio расчетов зонной структуры, мюонной спектроскопии и изменение критической плотности тока при измерениях магнитного поля показывают наличие двух сверхпроводящих щелей [2, 4].
В ходе исследования методами ЯКР и ЯМР были идентифицированы все позиции галлия, включая две позиции с симметричным окружением и, соответственно, низким ГЭП. ЯКР-спектры галлия в нормальной и сверхпроводящих фазах существенно отличаются, что указывает на существование поверхностной фазы, вклад от которой становится доминирующим при гелиевой температуре. На температурной зависимости скорости спин-решеточной релаксации наблюдается Гебель-Сликтеровский пик, что подразумевает механизм сверхпроводимости с щелью s-типа без точек или линий зануления в k-пространстве. Также на температурной зависимости скорости релаксации наблюдаются признаки двух разных щелей, характерных для основной и поверхностной фазы. Вторая проявляется при более низких температурах, так как, во-первых, в поверхностной фазе сверхпроводящий переход происходит ниже по температуре и, во-вторых, сигнал от основной фазы в этот момент практически полностью подавлен ввиду резкого сокращения глубины проникновения радиочастотных импульсов ЯМР.
Выражаю благодарность своему научному руководителю: профессору Гиппиусу А.А. за помощь в выборе направления перспективных исследований и поддержку в ходе проведения данной работы, а также научной группе профессора Шевелькова А.В. за синтез исследованного образца. Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства Науки и Образования (грант № 075-15-2021-1353).
Литература
1. V. Y. Verchenko, A. A. Tsirlin, A. O. Zubtsovskiy, A. V. Shevelkov. Strong electron-phonon coupling in the intermetallic superconductor Mo8Ga41 // Phys. Rev. B 93, 064501 (2016).
2. M. Marcin, Z. Pribulová, J. Kačmarčík, Z. Medvecká, T. Klein, V. Verchenko, V. Cambel, J. Šoltýs, and P. Samuely. One or two gaps in Mo8Ga41 superconductor? Local hall-probe magnetometry study // Superconductor Science and Technology, 34, 035017 (2021).
3. M. Marcin, J. Kačmarčík, Z. Pribulová, M. Kopčík, P. Szabó, O. Šofranko, T. Samuely, V. Vaňo, C. Marcenat, V. Y. Verchenko, A. V. Shevelkov & P. Samuely. Single-gap superconductivity in Mo8Ga41 // Scientific Reports, volume 9, 13552 (2019).
4. V. Yu. Verchenko, R. Khasanov, Z. Guguchia, A. A. Tsirlin, and A. V. Shevelkov. Two-gap superconductivity in Mo8Ga41 and its evolution upon vanadium substitution // Phys. Rev. B 96, 134504 (2017).
