Спектроскопия многократных андреевских отражений сверхпроводящего селенида (K,Na)Fe2Se2
Ильина А.Д.1,2*, Кузьмичев С.А.3,1 (, Михайлов В.М.1,2*, Никитченков И.А.3*, 

Морозов И.В.4**, Болталин А.И.4(, Шилов А.И.4,1(, Кузьмичева Т.Е.1(
*студент, ( старший научный сотрудник, к.ф.-м.н., ** ведущий научный сотрудник, д.х.н., ( младший научный сотрудник
1 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
2 Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия
3 МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия
4 МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
anastasiailina2802@gmail.com
Соединение (K,Na)Fe2Se2 переходит в сверхпроводящее (СП) состояние при критической температуре Тс = 31 К. В отличие от других сверхпроводящих пниктидов железа, это соединение полностью немагнитно, а также нестабильно в присутствии паров воды. Монокристаллы (K,Na)Fe2Se2 обладают естественным фазовым расслоением: в них сосуществуют как минимум три фазы (СП, металлическая и диэлектрическая); СП фаза растет преимущественно на границах металлических кластеров и ее объемная доля в среднем составляет 10‑15% [3]. (K,Na)Fe2Se2 имеет слоистую структуру, состоящую из блоков FeSe, интеркалированных в с-направлении плоскостями щелочного металла. На поверхности Ферми отсутствуют дырочные зоны около Г-точки зоны Бриллюэна, при этом присутствуют вложенные электронные цилиндры около М-точки; последние часто рассматривают как единую эффективную электронную зону. Ожидается, что при температурах ниже Тс на электронных листах поверхности Ферми образуется единственный СП конденсат. 
В исследованных монокристаллах (K,Na)Fe2Se2 при Т = 4.2 К создавались контакты на микротрещине (техника «break-junction» [1]) типа сверхпроводник-нормальный металл-сверхпроводник (SnS). В таких контактах при условии их баллистичности (толщина нормального металла меньше длины свободного пробега квазичастиц) наблюдался эффект IMARE. Эффект вызывает избыточный андреевский ток IexcA на вольтамперной характеристике (ВАХ) SnS-контакта при любых смещениях eV, а также появление повышенной андреевской проводимости при нулевом смещении (ZBCA) и серии минимумов динамической проводимости dI(V)/dV – субгармонической щелевой структуры (СГС), расположенных на смещениях eV = 2n ( – амплитуда СП щели, n – натуральное число) при любых температурах вплоть до Тс [4]. Как показали расчеты [2], температурная зависимость избыточного андреевского тока IexcA(T) ~ (T), а ZBCA(T) ~ tanh[(T)/(2kBT)]. Целью нашей работы было определение количества и величин СП щелей в (K,Na)Fe2Se2 методами спектроскопии эффекта некогерентных многократных андреевских отражений (IMARE), а также исследование температурного поведения особенностей, вызванных андреевским транспортом, IexcA(T) и ZBCA(T).
В результате эксперимента в наших контактах наблюдался эффект IMARE и характерная для него СГС на спектрах дифференциальной проводимости dI/dV при T << Tc вплоть до n = 4 минимумов. ZBCA составила 1.4-8.2 GN , где GN – нормальная проводимость контакта. По количеству наблюдаемых особенностей оценили порядок величины отношения l/d в c-направлении, получили l/d ( 1-4. По положениям минимумов на спектрах дифференциальной проводимости определили Δ0 ( 5.4 ± 0.3 мэВ при T = 0 K. Характеристическое отношение тогда составляет 2Δ0/kBTc = 3.98, что превышает БКШ-предел слабой связи и говорит о сильном электрон-бозонном взаимодействии в селениде. Чтобы исследовать особенности, вызванные IMARE, мы построили температурные зависимости IexcA(T) и ZBCA(T) и аппроксимировали их однозонной БКШ-образной моделью [2]. В качестве (T) была взята однозонная БКШ-образная функция [image: image2.emf]


𝛥(𝑇) = 𝛥! ∙ '1 − (
"
"!
)#	  










(f), где b – подбираемый в нашей задаче параметр (для предела слабой связи теории БКШ bBCS = 3.016), 0 – взяли из эксперимента. Получилось, что данные IexcA(T) могут быть описаны БКШ-образной кривой, но при этом зависимость ZBCA(T) проходит немного ниже соответствующей теоретической функции и может быть описана в рамках [2] функцией со степенью 2.7 < 3.016. Таким образом, получили, что 0, подошедшая для аппроксимации экспериментальной температурной зависимости IexcA(T) согласуется с 0, определённой нами ранее из положений СГС. Эта согласованность параметра порядка ещё раз доказала наличие минимумов, связанных именно с IMARE и ничем другим. Отметим, что небольшое понижение экспериментальной зависимости ZBCA(T) может быть вызвано пониженной плотностью электронных состояний вблизи уровня Ферми или рассеянием электронов в процессе IMARE.
	[image: image3.png]OmA[-1]

drdv

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30 4

0,254

0,20

T
-15 -10





	[image: image4.png]0.20

0.15

0.05

0.00

---- e

— janibie

=S
5

15
T.K

20






	а
	б

	Рис. 1. (а) Спектр дифференциальной проводимости андреевского контакта, измеренный при температуре 4.2 К. Андреевские минимумы, отмеченные стрелками, образуют СГС до n=4, определенная из неё : 0 ( 5.4 ± 0.3 мэВ.
(б) Температурная экспериментальная зависимости IexcA(T) сплошная линия и её аппроксимация пропорционально формуле (f). 


Литература
1. Кузьмичев С.А., Кузьмичева Т.Е. Техника “break-junction” применительно к слоистым сверхпроводникам // Физика низких температур, 2016, т. 42, № 11, c. 1284–1310. 
2. Gunsenheimer U., Zaikin A.D. Ballistic charge transport in superconducting weak links // Phys. Rev. B 1994. Vol. 50 P. 6317.
3. Krzton-Maziopa A. Intercalated Iron Chalcogenides: Phase Separation Phenomena and Superconducting Properties // Front. Chem. 2021. 9:640361. doi: 10.3389/fchem.2021.640361
4. Kuemmel R. Andreev scattering of quasiparticle wave packets and current-voltage characteristics of superconducting metallic weak links // Phys. Rev. B 1990. Vol. 42 P. 3992. 
