Структурные особенности, магнитные и ядерно-магнитные свойства фаз Лавеса (Tb,Y,Sm)Fe2

Алероева Т.А.1

старший преподаватель

1Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева

E-mail: taleroy@mail.ru

Создание выcокоэффективных многокомпонентных магнитных материалов на основе редкоземельных интерметаллидов представляет собой достаточно актуальную задачу в связи с поиском новых магнитных материалов с заданным спектром физико-химических свойств. С этой целью была синтезирована многокомпонентная система Sm0.2(Tb1-хYх)0.8Fe2, предложенная профессором Илюшиным А.С., как система с конкурирующими обменными взаимодействиями. Параметр замещения в данной системе х = 0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1. Образцы получены методом дуговой плавки в атмосфере чистого аргона при нормальном давлении. За основу системы (Tb,Y,Sm)Fe2 взяты два базовых соединения SmFe2 и TbFe2, обладающие рекордными значениями констант магнитострикции противоположного знака. В данной системе также имеет место конкуренция обменных взаимодействий в парах Sm-Fe и Tb-Fe, на которую может оказывать влияние концентрация атомов иттрия, вводимых в редкоземельную подрешетку и замещающих атомы тербия.

Проведенные структурные исследования многокомпонентных сплавах Sm0.2(Tb1-хYх)0.8Fe2 показали, что при комнатной температуре ромбоэдрические искажения структуры интерметаллидов обнаруживаются в сплавах c параметром замещения х = 0 – 0.4. С понижением температуры для составов с х = 0.2 и 0.4 величина искажений возрастает, в то время как в составе без иттрия Sm0.2Tb0.8Fe2, наоборот, уменьшается. Установлено, что сплавы с высоким содержанием иттрия (х = 0.6 – 1) имеют при комнатной температуре строго кубическую структуру.

Измерения намагниченности, выполненные при температурах выше комнатной, позволили определить температуру Кюри. Обнаружено, что для сплавов исследуемой системы Sm0.2(Tb1-хYх)0.8Fe2 она монотонно уменьшается при увеличении содержания иттрия в пределах от 670 до 540 К. Найдено, что при нагреве выше 600 К происходит частичная аморфизация всех исследуемых образцов.

Полевые и температурные зависимости намагниченность сплавов многокомпонентной системы Sm0.2(Tb1-хYх)0.8Fe2 также исследовались в сильных (до 15 Тл) и сверхсильных (до 60 Тл) магнитных полях в широком температурном интервале от 4.2 до 300 К. Исследования показали, что кривые намагниченности соединений Sm0.2(Tb1-xYx)0.8Fe2 достаточно быстро выходят на насыщение. Ферримагнитная структура образцов, содержащих Tb, не нарушается даже в полях до 60 Тл. Были определены величины значений намагниченности насыщения, которые хорошо согласуются с теоретическими расчетами, выполненными для ферримагнетиков.

Обнаружено, что спин-переориентационный переход, который демонстрирует бинарное соединение SmFe2 полностью сохраняется, и в псевдобинарном соединении Sm0.2Y0.8Fe2: наблюдается лишь небольшое уменьшение температур, соответствующих началу и концу перехода. Известно, что при низких температурах преобладает вклад в магнитострикцию от подрешетки Sm, в то время как при высоких температурах вклад от подрешетки железа становится доминирующим. Конкуренция двух вкладов в магнитострикцию приводит к знакопеременному характеру кривых λ(H), λω(H) and λω(T) в исследованной области температур и магнитных полей. Интерпретация полученных магнитострикционных данных выполнена в предположении об аддитивности вкладов в магнитострикцию от подрешеток железа и самария, а также в предположении об одноионном механизме возникновения магнитострикции. Тот факт, что объемная магнитострикция двух соединений SmFe2 и Sm0.2Y0.8Fe2 при низких температурах демонстрируют величины одинакового порядка (в то время как, к примеру, анизотропная магнитострикция меньше на порядок у Sm0.2Y0.8Fe2, чем SmFe2) может свидетельствовать о возрастании двухионного вклада и/или вклада от возбужденных состояний иона Sm3+ в энергию магнитоупругих взаимодействий. В области комнатных температур полевые зависимости продольной и поперечной магнитострикции соединения Sm0.2Y0.8Fe2 выходят на насыщение в достаточно слабых магнитных полях, что крайне важно для практического использования подобных материалов.

Из анализа концентрационных зависимостей изомерного сдвига и квадрупольного расщепления компонент мессбауэровского спектра многокомпонентной системы Sm0.2(Tb1-хYх)0.8Fe2, было найдено, что при изменении соотношения атомов Tb и Y, окружающих атомы Fe, плотность заряда s-электронов на ядрах 57Fe остается постоянной.

Проведенное комплексное исследование характеристик многокомпонентной системы Sm0.2(Tb1-хYх)0.8Fe2 подтвердило наличие важных с точки зрения науки и применения структурных и магнитных свойств, которые благодаря варьированию состава могут проявлять свои особенности в различных диапазонах температур и внешних магнитных полей.

Выражаю благодарность своим научным руководителям Умхаевой З.С. и Терёшиной И.С. за помощь в выборе темы исследования и помощь на всех этапах работы.

Литература

1. Samata H., Fujiwara N., Nagata Yu., Uchida T., Der Lanc M. Magnetic anisotropy and magnetostriction of SmFe2 crystal. // J. Magn. Magn. Mat. 1999. Vol. 195. P. 376-383.

2. Clark A. E., Cullen J. R., Sato K. Magnetostriction of single crystal and polycrystal rare earth‐Fe2 compounds //AIP Conference Proceedings. 1975. Vol. 24. P. 670-671.

3. G.A. Politova, P.Yu. Vanina, O.A. Alekseeva, A.V. Filimonov, T.A. Aleroeva, N.Yu. Pankratov, G.S. Burkhanov, A.S. Ilushin, X-ray studies of multicomponent Sm0.2(Tb,Y)0.8Fe2 alloys, Journal of Physics: Conference Series. 2021. 1758, 012030.