Моделирование структуры активных центров цеолитов типа MOR и CHA

Ермакова А.М., Сухарина Г.Б., Гладченко-Джевелекис Я.Н., Поносова Е.Е., Прядченко В.В., Шеметова Э.И., Дурыманов В.А., Авакян Л.А., Бугаев Л.А.

Студент, сотрудник к. ф.-м. н, студент, студент, сотрудник к. ф.-м. н,

студент, аспирант, сотрудник д. ф.-м. н, сотрудник д. ф.-м. н.

Южный федеральный университет, физический факультет,

Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: ermakova.alexandra.bk@mail.ru

Широкий интерес к изучению структуры Сu –цеолитов обусловлен важностью задачи поиска эффективных катализаторов реакции окисления метана до метанола. Каталитические свойства таких материалов во многом зависят от структурных особенностей активных центров цеолитов [1-3]. Сложность данного исследования связана с возможностью формирования большого количества различных центров, содержащих один или несколько атомов меди.

В данной работе выполнено исследование локальной атомной структуры медных центров цеолитов типа морденит (MOR) и шабазит (CHA).   Рассматривались медные центры в Cu-MOR и Cu-CHA, синтезированных методом как твердофазного ионного обмена с использованием CuCl и H-MOR, так и жидкофазного ионного обмена.

Проведен анализ экспериментальных Cu K-XANES спектров и теоретических спектров, рассчитанных для набора возможных структурных моделей медных центров в Cu-MOR и Cu-CHA. Расчеты спектров реализованы в программном комплексе FDMNES [4].

На основе полученных рентгеноспектральных данных и компьютерного моделирования с использованием теории функционала плотности установлены   вероятные модели структуры активных центров в рассматриваемых цеолитах типа морденит и шабазит.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 23-22-00438.

Литература

- E. M. C. Alayon, M. Nachtegaal, A. Bodi, M. Ranocchiari and J. A. van Bokhoven// Phys. Chem. Chem. Phys. 2015. 17. P7681T.

- Srabionyan V. V. et al. Atomic Structure of Cu Centers in Mordenite Formed by Interaction of Copper Chloride with H-MOR Zeolite and Temperature Treatment //The Journal of Physical Chemistry C. – 2021. – Т. 125. – №. 46. – С. 25867-25878.

- Borfecchia E. et al. Cu-CHA–a model system for applied selective redox catalysis //Chemical Society Reviews. – 2018. – Т. 47. – №. 22. – С. 8097-8133.

- Joly Y. X-ray absorption near-edge structure calculations beyond the muffin-tin approximation //Physical Review B. – 2001. – Т. 63. – №. 12. – С. 125120.