
Разработка композитных наноструктур на основе кремния и частиц благородных металлов для диагностики микроорганизмов методом 
гигантского комбинационного рассеяния
Гюппенен О.Д.1,a, Назаровская Д.А.2,a, Домнин П.А.3,b
1студент, 2аспирант, 3аспирант
aМосковский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
bМосковский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
биологический факультет, Москва, Россия
E–mail: giuppenen.od19@physics.msu,ru

Возможным способом реализации технологии детектирования микроорганизмов является использование гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) света [1-5], который позволяет высокочувствительно обнаруживать структуры анализируемых веществ с низкой концентрацией за счет усиления сигнала комбинационного рассеяния (в миллиарды раз) на ГКР-активных подложек, содержащих частицы благородных металлов.
Впервые эффект ГКР был обнаружен M. Fleischmann и его коллегами во время измерения неупругого (комбинационного, Рамановского) рассеяния света на поверхности серебряного электрода. Существует большое число способов приготовления структур для ГКР, в основном с использованием металлов золота и серебра в связи с их хорошими оптическими свойствами[2,3]. Одним из перспективных направления, занимающее мировое научное сообщество, является поиск и создание инновационных структур для биосенсорики с помощью метода ГКР, которые будут обладать следующими свойствами: однородность, воспроизводимость от партии к партии, стабильность интенсивности сигнала SERS, простота и экономичность изготовления. 
В представленной работе была предложена ГКР-диагностика бактерий, основанная на эффекте локализованного поверхностнного плазмонного резонанса (LPS) в наноструктурах благородных металлов на подложках AgAu@SiNWs. 
Основной особенностью данной технологии является усиленное поглощение и рассеяние света, поэтому в ГКР происходит увеличение интенсивности сигнала комбинационного рассеяния света молекулами в 106-108 раз.
	[image: image1.png]1 2

—_— —_—
HFAUCE HEHOZ

c-Si AuNPs on c-Si SiNWs

HEHNO

Listeria

Antibiotic

\ laser

beam

SERS




	[image: image2.png]Intensity, arb.un

521

653 730

960 1323 1460 1600

500

750

1000 1250 1500 1750

Raman Shift (cm-1)





	Рис.1 Схема эксперимента
	Рис 2. Спектр Listeria на AgAu@SiNWs


На рис. 1 представлена схема методики получения образцов и снятия спектров ГКР бактерий. Образцы изготовлены методом металл стимулированного химического травления с последующей декорацией кремниевых нанонитей частицами золота и серебра. Измерения ГКР бактерий проводились с использованием коммерчески доступного рамановского спектрометра Confotec MR350 (SOL Instruments, Беларусь), оснащенного лазером 633 нм. На рис 2. Представлен полученный спектр бактерий Listeria innocua на изготовленных ГКР-активных подложках. Пик в спектре ГКР на 730 см-1 обусловлен вибрацией нуклеотидов и фосфатной основы, присутствующей в бактериальной РНК. Область от 900-1200 см-1 соответствует углеводной области – пик на 960 см-1, может быть отнесен к пиранозе. Пираноза, которая является собирательным термином для обозначения шестичленных сахарных колец, в изобилии содержится в клеточных стенках всех бактерий, например, в пептидогликановом листе. Пик на 1 600 см-1 характеризуется наличием белков и аминокислот [4].
Таким образом показано, что методом ГКР с помощью композитных структур на основе кремния и частиц благородных металлов можно диагностировать микроорганизмы.
Работа выполнена под руководством Гончара К.А. и Осминкиной Л.А, и поддержана грантом РНФ № 22-72-10062.

[1] Brown, R. J., & Milton, M. J. (2008). Nanostructures and nanostructured substrates for surface—enhanced Raman scattering (SERS). Journal of Raman Spectroscopy, 39(10), 1313-1326. 
[2] Гончар К.А., Божьев И.В., Шалыгина О.А., Осминкина Л.А(2022). Оптические свойства кремниевых нанонитей, полученных методом металл-стимулированного химического травления с использованием золотых наночастиц.  Письма в "Журнал экспериментальной и теоретической физики", том 117, № 2, с. 115-120
[3] Gonchar K.A., Alekseeva E.A., Gyuppenen O.D., Bozhev I.V., Kalinin E.V., Ermolaeva S.A., Osminkina L.A.(2023) Optical Express Monitoring of Internalin B Protein of Listeria Monocytogenes Pathogenic Bacteria Using SERS-Active Silver-Decorated Silicon Nanowires. Optics and Spectroscopy,  издательство Optical Society of America (United States) 
[4] Fan, C., Hu, Z., Mustapha, A., & Lin, M.  Rapid detection of food- and waterborne bacteria using surface-enhanced Raman spectroscopy coupled wi
th silver nanosubstrates.

