Влияние электрон-фононного взаимодействия на параметры бесфононной линии GeV центров в алмазе в диапазоне температур 20-180К

Разгулов А.А., Ляпин С.Г., Новиков А.П., Екимов Е.А.
младший научный сотрудник
Институт физики высоких давлений им. Верещагина РАН, Москва, Россия
e-mail: aleksandr.razgulov@phystech.edu
В последнее время центры окраски в алмазе привлекают к себе всё больше внимания со стороны исследовательских групп по всему миру. Во многом этот повышенный интерес связан с набором уникальных характеристик (таких как яркость и узость бесфононной линии в спектрах фотолюминесценции, спиновые свойства центров и т.д.), чрезвычайно востребованных в новейших технологических отраслях (биомедицинские исследования, квантовые технологии обработки и передачи информации и т.д.)[1]. Однако большинство уникальных спектроскопических характеристик центров окраски в алмазе демонстрирует сильную зависимость от температуры, что существенно осложняет массовую реализацию перспективных технологий на базе этих центров (в частности, при повышении температуры от 10К до комнатной наблюдаются сильное уширение и сдвиг бесфононной линии).  Вместе с тем до настоящего времени вопрос о природе наблюдаемых температурных эффектов всё еще остается дискуссионным. В представленной работе нами была предпринята попытка приблизиться к его окончательному решению.  

 Для выяснения природы вышеупомянутых температурных эффектов нами была проведена серия работ по исследованию влияния как давления (рис 1(б)), так  и температуры (рис. 1(а)) на фотолюминесценцию GeV центров в алмазе. Совместное использование полученных данных позволило учесть комплексный характер температурных эффектов, выделить и рассмотреть вклады и электрон-фононного взаимодействия (ЭФВ), и температурного расширения алмазной решётки (ТРР) [2]. Был произведен анализ полученных температурных зависимостей выделенного вклада ЭФВ в уширение и сдвиг бесфононной линии и сравнение этих зависимостей с существующими теоретическими моделями [3-5]. В результате было установлено, что доминирующим механизмом ЭФВ является квадратичное электрон-фононное взаимодействие в случае сильного смягчения упругих постоянных на оптическом переходе. 
Полученные результаты приводят к пересмотру широко распространённых представлений о фононно-индуцированных переходах между подуровнями расщепленных основного и возбужденного состояний, как о доминирующем механизме ЭФВ, ответственном за наблюдаемые температурные эффекты в центрах окраски. Кроме того, выяснение природы доминирующего механизма ЭФВ в центрах окраски в алмазе открывает новые возможности для дальнейших исследований по контролю их спектроскопических характеристик.

[image: image1.emf]2,055 2,060 2,065

180 K

150

120

90

65

50

35

20

PL intensity (arb. units)

Energy (eV)

2,04 2,06 2,08 2,10

1bar

0.77

2.40

2.88

4.47

4.82

5.75

6.95 GPa

T=296K

PL intensity (arb. units)

Energy (eV)

b) a)

 

Литература
1. Aharonovich  I. et al. Diamond-based single-photon emitters // Rep. Prog. Phys., 2011. V. 74, P. 076501.

2. Davies G. The Jahn-Teller effect and vibronic coupling at deep levels in diamond // Rep. Prog. Phys., 1981. V. 44, P. 787-830.

3. Jahnke  K.D et al. Electron–phonon processes of the silicon-vacancy centre in diamond // New J. Phys., 2015. V. 17, 043011.

4. Hizhnyakov V.  et al. Zero-Phonon Lines: The Effect of a Strong Softening of Elastic Springs in the Excited State // Phys. Status Solidi B, 2002. V. 234, P. 644-653.

5. Fu K.-M.C et al. Observation of the Dynamic Jahn-Teller Effect in the Excited States of Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond // Phys. Rev. Lett., 2009. V. 103, 256404

�Рисунок 1.(а) Эволюция бесфононной линии GeV центра с увеличением температуры; (б) эволюция бесфононной линии GeV  центра с ростом давления








