Оптические свойства квантовых точек перовскита CsPbBr3

Карсаков Д.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: karsakov.ds19@physics.msu.ru

Перовскиты CsPbX3 (X = Cl, Br, I) в последние годы вызывают большой научный и технологический интерес благодаря своим уникальным оптическим и электронным свойствам в сочетании с низкой стоимостью и технологичностью решения, что в значительной степени определяет их использование в фотоэлектрических и светоизлучающих устройствах [1].

Рис. 1. Спектры пропускания (а) и дифференциального пропускания (б), зависимость интенсивности ФЛ от интенсивности возбуждения (в)

CsPbBr3 является представителем неорганических перовскитов. Потребность к изучению квантовых точек CsPbBr3 связана с их использованием в солнечных панелях, активных лазерных средах, светодиодах благодаря высоким значениям квантового выхода 20-80% [2].

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию особенностей нелинейного пропускания и фотолюминесценции при возбуждении квантовых точек CsPbBr3 в стеклянной матрице наносекундными лазерными импульсами (образцы предоставлены д.х.н. Колобковой Е.В., Университет ИТМО). Для определения значений изменения пропускания применялся метод накачки и зондирования. Возбуждение образцов осуществлялось импульсами третьей гармоники Nd3+:YAP-лазера (360 нм, τ=10 нс), а зондирование – фотолюминесценцией (ФЛ) органического красителя (Кумарин-120), время релаксации которого на порядок меньше длительности импульса третьей гармоники лазера.

По измеренным спектрам пропускания были рассчитаны и построены спектры дифференциального пропускания DTI,λ=TI,λ-T0λT0λ, где T(I,λ) и T0(λ) – спектры пропускания возбужденного (интенсивность накачки Ipump=2,4 МВт/см2) и невозбужденного образца, соответственно (Рисунок 1а). Обнаружено просветление двух экситонных переходов 1Sh-1Se и 1Ph-1Pe на длинах волн 473 нм и 421 нм, соответственно (Рисунок 1б). Просветление экситонных переходов объяснено процессом заполнения состояний [3].

При изменении интенсивности возбуждения выявлено насыщение интенсивности ФЛ (Рисунок 1в). Для определения интенсивности насыщения фотолюминесценции была использована полуэмпирическая зависимость амплитуды фотолюминесценции от интенсивности накачки [4]:

DTI=DTmax(1-11+IIS),	(1)

При аппроксимации экспериментальных данных с помощью формулы (1) была определена интенсивность насыщения фотолюминесценции IsPL=0,27±0,06 МВт/см2. Насыщение ФЛ подтверждает процесс заполнения состояний в КТ CsPbBr3, приводящий к просветлению экситонных переходов.

Литература.

- He Huang, et al., Colloidal lead halide perovskite nanocrystals: synthesis, optical properties and applications NPG Asia Materials 8 (2016), e328; doi:10.1038/am.2016.167

- Son-Tung Ha, et al., Metal halide perovskite nanomaterials: synthesis and applications Chem. Sci., 2017, vol.8, P. 2522

- A.M. Smirnov, et al., Differential Absorption Features of CdSe QDs in the Case of Resonant and Nonresonant Excitons Excitation, Semiconductors, 2019, Vol.53, No. 16, p. 111-113

- O. Svelto, Springer New York, NY, 2010, 620.