Синтез комплексных соединений золота для диагностики рака и их солюбилизация при помощи водорастворимых полимеров.

Поцелеев В.В.,1,2 Трофимчук Е.С.,1 Успенский С.А.2, Байдин Г. С.3

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2ИСПМ РАН, Москва, Россия

3Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия

E–mail: poceleev01@yandex.ru

В последнее время предпринимается много попыток применения безвредных соединений на основе различных металлов в диагностике и терапии онкологических заболеваний. В частности, интерес исследователей сосредоточен на синтезе, модификации поверхности и применении наночастиц золота [1]. Однако наночастицы золота (AuNP) практически не выводятся из организма, что вызывает определенные опасения при их использовании в диагностике и терапии рака. Например, установлено [2], что AuNP даже в низкой (нелетальной) дозе быстро накапливаются внутри клеток, не вызывая гибели клеток, но в то же время приводя к усилению стресса эндоплазматического ретикулума. Самое безопасное использование золота – в виде комплексных соединений.

Комплексные соединения золота (I) применяются долгое время в медицине, в частности в лечении ревматоидного артрита. Однако соединение золота с аминокислотой цистеином практически не изучено. Одним из недостатков комплекса золото-цистеин является его нерастворимость в воде. Данную проблему можно решить при помощи использования водорастворимых полимеров, например, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), способные солюбилизировать комплекс золото-цистеин.

При получении растворимой смеси КМЦ и комплекс важно учитывать множество параметров, такие как форма, размер, количество частиц, температура и т.д. Для упрощения возможности следить за этими параметрами важно разработать подход автоматизированного подсчета различных параметров частиц по микрофотография, полученным с электронной микроскопии.

В данной работе изучено комплексное соединение золота и цистеина, и представлена методика синтеза, контроля, автоматизированного расчета количества частиц и их размера. Проведены комплексные исследования строения полученных композиций методами 1H-ЯМР и электрографии. Определена зависимость размера частиц комплексных соединений от значения рН в растворе методом ДРС, разработан метод подсчета количества частиц на наноразмерных изображениях электронного микроскопа с применением методов машинного обучения для сухих составов. развитый.

Это исследование может послужить дальнейшему развитию синтеза комплексных соединений золота при создании препаратов для тераностики.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, номер темы FFSM-2022-0003.

Литература

- S. Koryakin, et al. The study of hyaluronic acid compounds for neutron capture and photon activation therapies // Central European Journal of Biology. 2014. Vol. 9. P. 922.

- N. Gunduz, et al. Intracellular Accumulation of Gold Nanoparticles Leads to Inhibition of Macropinocytosis to Reduce the Endoplasmic Reticulum Stress // Scientific Reports. 2017. Vol. 7. P. 40493.