Гибридные криогели, сформированные из растворов поливинилового спирта в диметилсульфоксиде с добавками тетраметоксисилана

Герасенкова А.И.,1 Бакеева И.В.,1 Лозинский В.И.2

Студент, 2 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет,

Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

E-mail: gerasenkova.a.i@mail.ru

Объектами данного исследования являлись гибридные криогели, полученные на основе растворов поливинилового спирта (ПВС) в диметилсульфоксиде (ДМСО) с добавками тетраметоксисилана (ТМОС). Исходными системами являлись (А) раствор ПВС/ДМСО с добавками только алкоксисилана и (Б) раствор ПВС/ДМСО с добавками смеси ТМОС+НСlвод. (мольное соотношение 1:4). Схема получения гибридных криогелей ПВС (ГКГПВС) включала криотропное гелеобразование (КГО или I этап) и последующую инкубацию образовавшегося криогеля в воде или в водном растворе HCl для протекания/завершения химических превращений ТМОС в матрице криогеля (II этап). Условия КГО для разных исходных систем были одинаковыми: замораживание при -21.6 oC, выдерживание в замороженном состоянии 12 ч, оттаивание замороженных образцов их нагреванием со скоростью 0.03 oС/мин. Объем инкубационного раствора превышал объем КГПВС не менее, чем в 20 раз, время выдерживания при комнатной температуре в статических условиях составляло 6 суток.

Получены зависимости физико-механических характеристик ГКГПВС от концентрации ТМОС в исходной смеси и способа формирования. Одной из определяемых физико-механических характеристик служил условно-мгновенный модуль сдвига (G0), характеризующий упругие свойства ГКГПВС (Рис. 1).

| 1) |  | 2) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Зависимость условно-мгновенного модуля сдвига (G0) ГКГПВС от концентрации ТМОС в исходных растворах: 1) система А – ПВС/ДМСО/ТМОС; 2) система Б –ПВС/ДМСО/ТМОС/HClводн..

Установлено, что на свойства данных ГКГПВС влияет золь-гель превращение ТМОС в процессе КГО (Рис. 1) и условия дальнейшей активации химической трансформации алкоксисилана и появление продуктов его гидролитической поликонденсации. Найдено, что значения модуля упругости ГКГПВС повышаются с ростом концентрации ТМОС в исходных растворах; после дополнительной обработки (инкубации, т. е. после II этапа), а также с понижением pH раствора на II этапе.

С помощью SEM изучена морфология образцов ГКГПВС. Выявлено, что размер пор криогелей уменьшается и происходит уплотнение стенок гелевой матрицы с ростом концентрации ТМОС в исходных растворах. Более плотную микротекстуру имеют образцы, полученные из систем Б, как результат химических превращений ТМОС в процессе проведения КГО, в отличие от текстуры ГКГПВС, синтезированных из систем А, в которых золь-гель переход ТМОС происходил в уже сформированной матрице криогеля.