Синтез поли(9-(тииран-2-ил)метил-9Н-карбазола) в присутствии BuLi

Елагин Д.И.,1 Мисин В.М.,1 Айсин Р.Р.,2 Благодатских И.В.2

Аспирант, 1 год обучения

1Институт биохимической физики РАН

2Институт элементорганических соединений РАН

E-mail: danilka-elagin@yandex.ru

Полимеры карбазола широко изучаются и применяются в качестве органических конденсаторов, светоизлучающих диодов, запоминающих и фотогальванических устройств, сенсоров [1–3]. Введение гетероатомов в основную полимерную углеродную цепь позволяет уменьшить температуру размягчения и увеличить адгезию полимеров. Полимеризация 9–(тииран–2–ил)метил–9Н–карбазола по цвиттер–ионному механизму с применением трибутиламина может проходить как в отсутствии, так и в присутствии протодонорных соединений, поэтому менее чувствительна к загрязнениям и влаге [4]. Нами впервые в присутствии анионного инициатора n–BuLi в растворе ДМСО при двух различных температурах 20±5 ℃ и 70±5 ℃ синтезирован линейный растворимый поли-9–(тииран–2–ил)метил–9Н–карбазол (ПТМК). В зависимости от условий полимеризации получены образцы ПТМК с молекулярными массами в диапазоне 6000–23500 и узкими ММР (1.15–1.35). Было обнаружено, что дробное добавление этого инициатора в реакционную систему в несколько последовательных приёмов приводило к образованию нерастворимого ПТМК. Это могло быть связано с металлированием литием в положение 1 карбазолильных заместителей, как было показано в [5], в уже сформировавшихся полимерных цепях при добавлении очередного количества BuLi. На этих Li-центрах далее происходило инициирование новых цепей ПТМК с первоначальным образованием разветвлённых, а затем сшитых структур. Анализ ИК–спектров растворимого ПТМК показал отсутствие замещения в положении 1 карбазола, что подтвердило возможную причину появления нерастворимости ПТМК. В целом ИК–, КР–, 1Н– и 13С ЯМР спектры, MALDI масс–спектроскопия подтвердили линейную структуру растворимого полимера, получаемого по схеме 1.

Схема 1. Синтез ПТМК

Рис. 1. 1Н–ЯМР спектр ПТМК

Литература

1. Bekkar, F. Polycarbazole and its derivates: synthesis and applications. A review of the last 10 years // Polymers. 2020. Vol. 12. P.1-33.

2. Grazulevicius J.V., Strohriegl P. [et al]. Carbazole containing polymers: synthesis, properties and applications // Progress in polym. Science. 2003. Vol. 28. P.1297-1353.

3. Bagdziunas, G. Poly(9H-carbazole) as an organic semiconductor for enzymatic and non-enzymatic glucose sensors // Biosensors. 2020. Vol. 10. P. 1-15.

4. Vaitusionak, A. Organocatalytic controlled anionic ring-opening polymerization of carbazole-containing thiiranes // Eur. Polym. J. 2019. Vol. 117. P. 179-187.

5. Schlosser M. Position-flexible elaboration of halogenated heterocycles: metalated species as key intermediates for synthesis // Synlett. 2007. Vol. 20. P. 3096-3102.