Изучение ионной проводимости гель   полимерных электролитов на основе полиглицидилметакрилата, наполненных солями лития

Ревенков Артём Романович

Студент, 1 курс магистратуры

химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

«Волгоградский государственный технический университет»

E–mail: Ar-rev1@mail.ru

В современном мире с каждым годом возрастает количество используемых литий  ионных аккумуляторов, которые применяются в разнообразных устройствах, от смартфонов до электроавтомобилей. В связи с этим актуальным вопросом является безопасность, так как в качестве электролита, одной из важных составных частей аккумулятора, используются растворы солей лития в органических растворителях, что может приводить к возгораниям при утечках. Одним из перспективных направлений для замены жидких электролитов являются гель – электролиты, которые сочетают в себе относительно высокие показатели ионной проводимости при меньшей пожароопасности. Целью данной работы является получение гель электролитов на основе полиглицидилметакрилата с высокими показателями ионной проводимости при комнатной температуре.

Наиболее изученными в данной сфере являются гель электролиты на основе полиэтиленоксида (ПЭО), однако их применение при комнатной температуре существенно ограниченно, так как при таких условиях проводимость составляет около 10-8 См * см-1 [5]. Увеличение показателей проводимости продемонстрировали пленки ПЭО, пластифицированные жидкими электролитами, в данном случае при комнатной температуре проводимость составила 10-4 См * см-1. [1-3] Широко известны работы с использованием в качестве полимерной матрицы поливинилиденфторида (ПВДФ) и его сополимера с гексафторпропиленом (ГФП). Чаще всего предпочтение отдаётся именно сополимеру, так как наличие звеньев ГФП снижает степень кристалличности и способствует увеличению поглощения жидкого электролита. При комнатной температуре авторам некоторых исследований удалось достичь ионной проводимости 2 * 10-4 См * см-1 [4]. Также известны гель электролиты на основе полиметилметакрилата, полиакрилонитрила, поливинилхлорида и полиакрилатных систем [6].

В данной работе был синтезирован полимер полиглицидилметакрилита, и на его основе получен гель полимерный электролит с добавлением соли гексафторидфосфата лития (LiPF6) при 10, 20 и 30 % массовой концентрации по полимеру. В ряде случаев для образования устойчивой сетчатой структуры геля в качестве сшивающего агента использовали 1,6 – диамингексан. В роли растворителя выступал диметилформамид или его смесь с пропиленкарбонатом. Была исследована зависимость ионной проводимости образцов от остаточного содержания растворителя при содержании соли 10 %. Показано, что полимерные пленки с небольшим содержанием растворителя (от 10 до 25 масс. %) обладают ионной проводимостью до 10-4 См * см-1.

Список источников:

- P.P.Prosini, S.Passerini. Solid State Ionics, 146, 65 (2002)

- Y.Aihara, G.B.Appetecchi, B.Scrosati J. Electrochem. Soc., 149, A849 (2002)

- K.Zaghib, P.Charest, A.Gueré, R.Veillette, M.Petitclerc. Indian J. Chem., Sect. A, 44, 983 (2005)

- J.M.Tarascon, A.S.Gozdz, C.Schmutz, F.Shokoohi, P.C.Warren. Solid State Ionics, 86 ë 88, 49 (1996)

- Баскакова, Ю. В. Полимерные гель-электролиты для литиевых источников тока / Ю. В. Баскакова, О. В. Ярмоленко, О. Н. Ефимов // Успехи химии. – 2012. – Т. 81, № 4. – С. 367-380. – EDN OWDFHX.