Закономерности удерживания спиртов на цеолите 13Х в высокоэффективной жидкостной хроматографии

Лузанова В.Д., Бандорин И.С., Рожманова Н.Б., Ланин С.Н., Нестеренко П.Н.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: viktorialuzanova.1998@gmail.com

В настоящее время активно проводятся исследования свойств нанопористых синтетических цеолитов, представляющих большой интерес для теории адсорбции и хроматографии в качестве высокоспецифических адсорбентов. Природа удерживания различных классов соединений на цеолитах хорошо изучена в газовой хроматографии (ГХ). В колоночной жидкостной хроматографии (ЖХ) известны единичные случаи использования сорбционных материалов на основе цеолитов, механизмы удерживания практически не изучены. В работах [1,2] был исследован механизм удерживания ряда модельных соединений на широкопористом цеолите 13Х в метаноле в условиях высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Найдено, что на цеолите 13Х удерживаются соединения с размером меньшим, чем диаметр пор цеолита, способные к специфическим взаимодействиям, в особенности, к образованию водородных связей. В условиях эксперимента на цеолите 13Х сильнее всего удерживались вода и спирты. В соответствии с близостью значений теплот адсорбции (∆H0) воды и метанола на цеолите 13X в ВЭЖХ [1,2], а также на основании значений ∆H0, полученных ранее для этих соединений в ГХ [3,4], представляет интерес изучить механизм удерживания гомологического ряда спиртов на цеолите 13Х в условиях ВЭЖХ.

В работе использовали хроматографическую колонку из нержавеющей стали размером 50×4.6 мм, заполненную цеолитом 13X со средним размером частиц 5 мкм. данный сорбент имеет микропористую структуру, характерную для фожазита, с преобладанием пор с диаметром 0.73 нм и небольшим количеством пор с размерами 1.3; 1.6 и 1.9 нм, удельная поверхность составляет 618 м2/г [1].

Была получена зависимость удерживания гомологического ряда спиртов от количества атомов углерода и рассчитаны ∆H0 спиртов на цеолите 13Х. Найдено, что с увеличением длины углеводородного радикала (nC) удерживание спиртов в ацетонитриле уменьшается аналогично эксклюзионному механизму разделения адсорбатов по размеру. Значения ∆H0 практически не растут от метанола к н-пропанолу и уменьшаются для н-бутанола, что противоречит литературным данным ГХ [4] и говорит об одинаковом вкладе специфических взаимодействий для каждого спирта в ∆H0 и незначительном влиянии ∆H0 на селективность разделения данного класса соединений в ВЭЖХ. Найдено, что повышение температуры хроматографической колонки приводит к повышению эффективности разделения в среднем на 1500 теор.тар./м. В оптимальных условиях были получены хроматограммы смеси метанола, этанола, н- пропанола и н-бутанола на цеолите 13Х.

Литература

1. Luzanova V.D., Rozhmanova N.B., Volgin Y.V., Nesterenko P.N. The use of zeolite 13X as a stationary phase for direct determination of water in organic solvents by high-performance liquid chromatography // Analytica Chimica Acta. 2023. Vol. 1239. 340697.

2. Лузанова В.Д., Рожманова Н.Б., Нестеренко П.Н. Применение ультрамикропористых сорбентов в высокоэффективной жидкостной хроматографии // «Современные аспекты химии», сборник материалов IX молодежной конференции, Пермь, 2022.

3. Kiselev A.V., Lopatkin A.A. Energy оf adsorption by zеolites оf molecules оf diffеrеnt geometrical and electronic structure // Molecular sieves. SCI. London. 1968. P. 252-266.

4. Avgul N.N., Bezus A.G., Dzhigit O.M. Heats of adsorption on X-Type zeolites containing different alkali metal cations // Molecular sieve zeolites - II. Advances in chemistry series. 102/  ed. Gould R.F. USA: ACS, 1971.