Цеолиты, модифицированные медью и церием, в селективном окислении CO в присутствии водорода: влияние структурного типа и силикатного модуля

Иванин И.А.

м.н.с.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ivanin.post@gmail.com

Системы CuO-CeO2 широко используются в реакции селективного окисления CO в присутствии H2 (CO-PROX) с целью получения водорода высокой степени очистки. Для каталитических систем Co/Ce/ZSM-5 показано [1], что цеолитная матрица способствует формированию активных центров определенной природы и таким образом влияет на каталитические характеристики в CO-PROX. Целью настоящей работы является установление влияния структурного типа цеолита и отношения Si/Al на формирование активных центров и каталитические характеристики цеолитов, модифицированных медью и церием, в реакции CO-PROX.

Методом последовательной пропитки по влагоемкости с использованием цеолитов BEA (Si/Al = 19) и ZSM-5 (Si/Al = 15, 28, 40) синтезированы серии катализаторов с содержанием Cu 2.6 масс.% и Ce 3 и 10 масс.%, а также катализатор с 4.3 масс.% Cu и 4 масс.% Ce. По данным РФЭС, ТПВ, электронной спектроскопии диффузного отражения (ДО) и ИК-спектроскопии ДО адсорбированного CO, в полученных композитах могут присутствовать несколько типов активных центров: катионы и оксокатионы меди и церия в каналах цеолита, частицы оксидов CuO и CeO2 на внешней поверхности, а также ионы Cu+, связанные с поверхностью частиц CeO2. Соотношение этих центров зависит от структурного типа и силикатного модуля цеолита и определяет каталитические характеристики в селективном окислении CO. Катализаторы 2.6Cu/10Ce/ZSM-5 заметно более активны (T50 = 105 - 115°C) и позволяют достичь более высоких конверсий CO (до 100%) по сравнению с 2.6Cu/10Ce/BEA (T50 = 150°C, максимальная конверсия CO 70%).

К высокой активности в окислении CO приводит присутствие ионов Cu+, связанных с церием, которые могут быть обнаружены по появлению низкочастотной полосы поглощения (около 2120 см-1) в ИК-спектре адсорбированного CO. Количество данных центров растет одновременно с увеличением содержания церия в катализаторах. В ИК-спектрах образцов на основе цеолита BEA данная полоса не проявляется. Более широкие каналы цеолита типа BEA, по-видимому, препятствуют взаимодействию металлов с образованием активных центров, что является возможной причиной более низкой активности катализаторов Cu/Ce/BEA.

Образование на поверхности катализаторов оксида CuO, легко восстанавливающегося в условиях CO-PROX, приводит к протеканию побочных реакций и снижению максимально достижимой конверсии CO, что наблюдается в случае катализаторов на основе цеолита ZSM-5 с Si/Al = 40 (максимальная конверсия CO 84%) или при увеличении содержания меди. Цеолит с более низким силикатным модулем содержит больше ионообменных позиций, что способствует стабилизации и взаимодействию катионов металлов в каналах цеолита, и предотвращает образование CuO на поверхности. Катализатор, содержащий 2.6 масс.% Cu и 10 масс.% Ce на ZSM-5 c Si/Al = 15, позволяет достичь конверсии CO >99% в диапазоне 150 - 190 °C.

Работа выполнена при поддержке Программы развития МГУ. Автор выражает благодарность Каплину И.Ю. за проведение исследований методом ТПВ.

Литература

1. И. А. Иванин, И. Н. Кротова, О. В. Удалова, К. Л. Занавескин, М. И. Шилина. Синергизм каталитического действия кобальта и церия в селективном окислении CO на модифицированных цеолитах Co/Ce/ZSM-5 // Кинетика и катализ. 2021. Т.62. №6. С. 757-772.