Гидродехлорирование диклофенака на PdFe/Al2O3: влияние содержания Fe

Песоцкий М.Д.,1Шишова В.В.,1 Локтева Е.С. 1

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mpesotskiy2003@gmail.com

Диклофенак – противовоспалительный препарат, устойчивый к биодеградации. Его обнаруживают в водах рек и иных водоемов, поэтому необходима его утилизация [1].

Каталитическое гидродехлорирование (ГДХ) – перспективный метод удаления диклофенака из воды [2]. Продукты ГДХ диклофенака обладают значительно меньшей токсичностью. В данной работе влажной пропиткой γ-Al2O3 одновременно двумя солями синтезировали палладиевые катализаторы (1 масс.% Pd), модифицированные железом (0,5 масс.% или 10 масс.%) – далее они обозначены как PdFe0,5 и PdFe10 соответственно. Прекурсоры прокаливали при 400оС и восстанавливали H2 перед опытом при 30 (в водной суспензии) или 320oC. Реакцию ГДХ осуществляли при 30оС в реакторе периодического действия при постоянной подаче H2 (0.6 л/ч), C(ДКФ)=150 мг/л, V=15 мл, mкат=0,05г. Содержание продуктов (2-(2-хлоранилино)-фенилацетат, 2-анилинофенилацетат) анализировали методом ВЭЖХ (Agilent 1100, колонка Zorbax SB-C18,  35oC, УФ-детектор, 278 нм, элюент: 0.1М муравьиная кислота – ацетонитрил (1:1)).

Текстура катализаторов практически не различается, SBET составляет 165 м2/г. По данным СЭМ-ЭДА, Fe и Pd равномерно распределены по поверхности обоих катализаторов. На дифрактограммах видны рефлексы Al2O3 и слабые пики оксидов железа, т.е. дисперсность Pd очень высокая, что подтверждается методом ПЭМ, а дисперсность Fe выше в PdFe10. На профиле ТПВ PdFe0,5 наблюдается пик выделения Н2 при 60оС, связанный с разложением PdHx, которого нет на профиле PdFe10. Это говорит о возможности восстановления PdO в мягких условиях.  Методом РФЭС показано, что после восстановления при 30оС содержание Pd0 в PdFe0,5 – 20%, в PdFe10 – 48%; после восстановления при 320оС содержание Pd0 в PdFe0,5 – 88%, в PdFe10 – 100%.

Рис. 1. ГДХ ДКФ при 30оС

Как видно из рис. 1, после восстановления при 30оС эффективнее работает PdFe10 за счет более высокого содержания Pd0, а после обработки при 320оС активности катализаторов сравнимы.  Восстановление в жестких условиях повышает активность обоих катализаторов. Полученные данные демонстрируют, что содержание железа в биметаллических катализаторах влияет на способность Pd к восстановлению.

Авторы выражают благодарность Программе развития МГУ.

Литература

1. J. Li, W. Cheng, L. Xu, Y. Jaio, S. A. Baig, H. Chen. Occurrence and removal of antibiotics and the corresponding resistance genes in wastewater treatment plants: effluents’ influence to downstream water environment // Environ. Sci. Pollut. Res. 2016. Vol. 23. P. 6826–6835.

2. J. Nieto-Sandoval, M. Munoz, Z. M. de Pedro, J. A. Casas. Application of catalytic hydrodehalogenation in drinking water treatment for organohalogenated micropollutants removal: A review // J. Hazard. Mater. 2022. Vol. 5.